Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Комплекс підручників

- Тверднення металів і металевих композицій. Видання друге, доопрацьоване. – Наукова думка, 2009. – 446 с.

Р Е Ф Е Р А Т

Автори:

| Лейбензон Вадим Олександрович | Перший заступник виконавчого директора закритого акціонерного товариства «Металургійний завод «Красный Октябрь» |
| --- | --- |
| Кондратенко Віталій Михайлович | Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту нових технологій і матеріалів |
| Хричиков Валерій Євгенович | Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою ливарного виробництва Національної металургійної академії України |
| Недопьокін Федір Вікторович | Доктор технічних наук, професор кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології і екології Донецького національного університету |
| Білоусов Вячеслав Володимирович | Доктор технічних наук, професор кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології і екології Донецького національного університету |
| Дмитрієв Юрій Володимирович | Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділом Інституту нових технологій і матеріалів |

м. Донецьк, 2013

Входження України в європейський і світовий процес підготовки фахівців вищої кваліфікації вимагає перебудови, вдосконалення і підвищення якості навчання фахівців вищої кваліфікації. Для цього студентам необхідні нові підручники, що відповідають сучасному рівню освітньої, університетської літератури, що передбачають саморозвиток і самоконтроль студентів, можливість в процесі навчання проявляти з використанням сучасних комп'ютерних технологій творчі здібності у вирішенні питань теорії та практики.

В умовах науково-технічного прогресу в різних галузях, пов'язаного в першу чергу зі створенням нових матеріалів масового застосування та технологічних процесів, зокрема металопродукції різного призначення, актуальними є питання лиття та тверднення виливків. На цій стадії формуються основні властивості виробів.

Згідно даним академіка Найдека В.Л. в Україні (1500 ливарних цехів. Дві третини з них належать машинобудівним підприємствам, а інші – гірничо-металургійному комплексу. Лиття - найбільш дешевий і ефективний спосіб одержання деталей і заготовок в машинобудуванні, металургії, будівельній індустрії, при виробництві автомобілів, тепловозів, прокатних станів, літаків і космічних кораблів. Має свої особливості технологія виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних протезів, художнє і ювелірне литво, литво з неметалевих матеріалів: скла, шлаків, пластмаси та інш. Однак навчальна література, що висвітлює новітні тенденції отримання виробів методом лиття для різних галузей промисловості, їх формоутворення відсутня.

Представлені підручники для вищих навчальних закладів «Затвердевание металлов и металлических композиций» (видання перше – російською мовою) та «Тверднення металів і металевих композицій» (видання друге) авторів Лейбензона В.О., Пілюшенко В.Л., Кондратенко В.М., Хричикова В.Є., Недопьокіна Ф.В., Білоусова В.В., Дмитрієва Ю.В. відповідають сучасному науковому рівню дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах України. Згідно встановленої термінології (Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливки. т. 1- Учебник для ВУЗов.- М.: Машиностроение, 1976, 328 с. ил.) терміна «тверднення» стосуються теплові процеси, що відбуваються в сплаві під час його охолодження. Термін «кристалізація» охоплює не  тільки теплові, а і процеси формоутворення структури, які відбуваються у сплаві під час його охолодження. Більша частина підручника стосується теплових процесів, що відбуваються при твердінні металів та сплавів. Тому при визначенні назви підручника прийнято використовувати термін «тверднення».

Термін «металеві композиції» стосується матеріалів з неоднорідною структурою. Повна класифікація композиційних матеріалів доволі складна. В підручнику розглянуті композиційні матеріали, які є системою щонайменше двох металевих компонентів з різними властивостями, наприклад, армуючого елемента і матриці з їх заданим розподілом.

Матеріал, що викладений у комплексі підручників, структурно та методологічно відповідає навчальним програмам з дисциплін як для студентів, що навчаються з галузі знань 0504 «Металургія та матеріалознавство», так і для підготовки фахівців машинобудівних напрямів, що здобувають освіту у вищих технічних закладах України. Представлені у підручнику розділи викладаються у дисциплінах:

- «Тверднення металів і металевих композицій» (галузь знань 0504 «Металургія та матеріалознавство», напрям підготовки 7.05040201 та 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів» - спеціаліст та магістр) – 8 кр. (288 годин), розділ 3 стор. 74-103 та розділи 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 19.

- «Теоретичні основи ливарного виробництва» (галузь знань 0504 «Металургія та матеріалознавство», напрям підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» - бакалавр) – 4 кр. (144 години), розділи 1, 2 та 3 стор. 52-73.

- «Виробництво виливків металургійного призначення» (галузь знань 0504 «Металургія та матеріалознавство», напрям підготовки 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів» - спеціаліст) – модуль – Виробництво прокатних валків – 4 кр. (144 годин), розділ 6.

- «Ливарна гідравліка» (галузь знань 0504 «Металургія та матеріалознавство», напрям підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» - бакалавр) – модуль – - 1 кр. (36 годин) – розділи 12-13.

- «Ливарне виробництво» (напрям підготовки бакалавр – загальний курс для спеціальностей галузі знань 0504 «Металургія та матеріалознавство») – 2 кр. (72 години) – розділи 1-2:

- «Металургія чорних металів» - 6.05040101;

- «Металургія кольорових металів» - 6.05040102;

- «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» - 6.05040303;

- «Обробка металів тиском» - 6.05040104;

- «Спеціальна металургія» - 6.05040105;

- «Промислова теплотехніка» - 6.05040106.

6. Комп'ютерна аерогідродинаміка та теплофізика (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 4 кр. (144 години), розділи 11, 13, 15, 16, 17.

- Математичне моделювання теплофізичних процесів і турбулентних течій (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 6 кр. (216 годин), розділи 13 и 15.

- Експериментальні та обчислювальні методи теплофізики (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 8 кр. (288 годин), розділ 17.

- Чисельні методи (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 4 кр. (144 години), розділ 12.

- Феноменологічна теорія нерівноважних процесів (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 7 кр. (252 години), розділ 11.

- Теорія тепломассопереносу (галузь знань 0402 «Фізико-математичні науки», напрям підготовки 6.040203 «Фізика», спеціаліст 7.04.020301, магістр 8.04.020301) – 11 кр. (396 годин), розділ 14.

Підручник складається з 19 розділів, додатків і запитань для самоконтролю. В першому розділі «Технологічні особливості лиття» наведені матеріали по теоретичним основам ливарного виробництва, ливарним властивостям сплавів: рідкотекучості, неметалевим включенням, газам у металах, основним способам модифікування, надливам, ліквації, усадки, усадковим раковинам та пористості, напруженням та тріщинам. Наведені прогресивні та результативні методи змен-шення непродуктивних витрат металу на надливи. Висвітлені основні методи розрахунку ливникових систем при заливанні розплаву у форму. Рисунки утворення усадкових раковин та шпаристі (рис. 1.11), схема формування кристалічної структури, просування фронту тверднення від поверхні виливка до осьової зони та зони формування усадкових дефектів у твердорідкій ділянці тверднення виливка (рис. 1.9) дозволяють наглядно зрозуміти студентам основи процесів переходу металів з рідкого в твердий стан.

У другому розділі «Основні ливарні сплави і способи лиття» висвітлені особливості виробництва виливків з різних ливарних сплавів в піщану форму, спеціальними видами лиття (у кокіль, оболонкові форми, литво по витоплюваним моделям, відцентрове литво, електрошлакове, безперервне, наморожуванням, рідка прокатка), а також найбільш характерних виливків для металургійного виробництва (виливниць, прокатних валків). Наведені технологічні основи ливарного виробництва виливків з різних марок сталі, чавуну, у тому числі високоміцного чавуну з кулястою формую графіту, з білого та вибіленого чавунів. Крім того, у підручнику висвітлені особливості виготовлення виливків зі сплавів кольорових металів (алюмінієві, магнієві, мідні, нікелеві, легкоплавкі, тугоплавкі, сплави благородних металів), що мають унікальні фізико-механічні і хімічні властивості, характеризуються високою питомою міцністю. Згідно новим ДСТУ наведено марки, хімічний склад та основні механічні властивості чавуну з кулястим графітом, а також чавуну з вермикулярною формою графіту.

У третьому розділі «Інженерні методи розрахунку, побудови та експериментального дослідження температурних полів» наведені основні сучасні положення теорії тверднення, рідкий стан і спадкові властивості металів та шихтових матеріалів. Методи експериментального дослідження тверднення сплавів, що наведені у підручнику, є новими і представляють значний інтерес для науковців у сфері металургії та матеріалознавства. Це методика побудови температурного поля і кінетики тверднення, ізотерм та ізохрон, схеми захисту гарячих спаїв термопар у рідкому металі та їх приварювання до кокілю чи виливниці.

Розділ завершується 7 практичними роботами по розрахунку часу тверднення та охолодження виливків зі сталі, чавуну та кольорових сплавів у різних типах ливарних форм, побудови температурного поля ливарної форми та виливків. Наведені приклади дозволяють встановити кінетику просування фронту ізосолідус та час переходу сплаву з рідко-твердого до твердо-рідкого стану. У додатку, крім різних варіантів завдання для студентів, наведені данні, щодо теплофізичних та фізико-механічних властивостей різних видів сплавів, нова та стара маркіровка алюмінієвих сплавів, вихідні дані для розрахунку практичних робіт.

У четвертому розділі «Тверднення виливка» приведено основні стадії твердіння злитка що відливається з однієї марки стали, і біметалічних злитків, що відливаються з рідких фаз сталей різного хімічного складу або злитка з холодною вставкою. Показана різниця у процесах, що протікають. Приводиться матеріал про теплопередачу в системі злиток – виливниця – навколишнє середовище, впливі теплофізичних властивостей матеріалу виливка, виливниці й геометричних параметрів виливка й ливарної форми, впливи внутрішніх і зовнішніх холодильників при затвердінні злитка.

Теорія затвердження злитка викладена в п'ятому розділі «Технологічні особливості формування сталевих зливків». Наведено визначення процесів кристалізації й твердіння злитка, схеми утворення зерен первинної кристалізації, формування зон кристалізації в злитку, формуванні стовпчастих кристалів і вплив змісту кремнію в бідно вуглецевій сталі на їх розвиток.

Викладено теорію формування фронту твердіння, розподіл його по перетину й висоті злитка та зв'язок з утворенням гарячих тріщин, зокрема, у ливарній формі прямокутного перетину.

Розглянуто фізичні неоднорідності структури зливка, такі як усадкова раковина, усадкова крихкість, плівки та пояса на зливках, газові бульбашки, холодні тріщини, хімічна неоднорідність, зональна ліквація, дефекти макроструктури зливка в прокаті. Показано природу усадкової раковини, вплив її на формування способів виплавки та розливання сталі, форми виливниці. Важливим матеріалом розділу є сірчаний відбиток поперечного переріза зливка масою 12,5 тонни, на якій студент візуально бачить у застиглому стані дефекти структури, що утворилися при твердінні виливку.

У другому виданні підручника розділ доповнено матеріалом про неметалічні включення, докладніше викладено питання газів у металі, холодних тріщин і хімічної неоднорідності в зливку.

У шостому розділі «Тверднення чавунних виливків у комбінованих кокільно-пісчаних ливарних формах» наведено нові експериментальні данні про особливості розподілу температурного поля, кінетики твердіння і розподілу твердої фази у виливках масою до 2200 кг. Встановлено вплив процесів твердіння на розподіл сульфідів магнію, макро- і мікроструктуру виливків з високоміцного чавуну, зональну ліквацію хімічних елементів. Визначено вплив матеріалу ливарної форми на фізико-механічні властивості та щільність високоміцного чавуну. Диференціальний термічний аналіз температур фазових перетворень дозволив більш точно встановити температури початку та закінчення Твердіння, тепловий ефект при евтектоідному перетворенні. Показано, як завдяки математичній моделі процесу твердіння виливків у комбінованих кокільно-пісчаних ливарних формах, що наведена у підручнику, можливо встановлювати вплив різних технологічних чинників на твердіння виливків: екзотермічних засипок та сумішей, теплоізоляційних формувальних сумішей, температури заливання та початкової температури ливарної форми, електрошлакового та комбінованого електродугового-електрошлакового обігріву надливів.

У сьомому розділі «Класифікація композиційних матеріалів» надано стислу характеристику композиційним матеріалам, їх перевагам і недолікам, наведена класифікація й способи виробництва. Розглянуто литі металеві композиції, методи їх виробництва, властивості та області застосування. Приведено схеми встановлення холодної вставки в виливницю при розливанні злитків і розташування кристалізаторів при безперервному розливанні сталі.

Формування злитка з композиції двох рідких фаз сталей умовно названо «рідкий сандвіч». Процес враховує зміни хімічного складу та структурний стан внутрішньої частини зливка, що частково закристалізувався. При цьому зовнішній вплив струменя металу, що доливається, змінює гідродинамічну обстановку, порушує тепловий стан рідкої фази першого металу, що кристалізується. Описано фізичні процеси взаємодії рідких і твердих фаз сплавів і взаємодії рідких фаз сталей різного хімічного складу.

Технологічні основи формування біметалічного злитка з рідких фаз сталей викладено у восьмому розділі підручника. Описано технологічну послідовність одержання біметалічного злитка.

Наведено залежності товщини корки поверхневого шару та його різна товщина по висоті злитка від часу. Надано приклад визначення часу кристалізації тіла злитка для одержання товщини поверхневого шару товщиною 0,1 м.

Для наочності наведено інженерні розрахунки та приклади визначення маси сплаву, що доливається, його хімічного складу після різної тривалості кристалізації сталі першого складу до долива. Для сталей, що леговані хромом, хромом і нікелем, показано вплив маси металу, що доливається, та його хімічного складу на зміст хрому й нікелю у внутрішній зоні тіла злитка.

Вплив порціонного лиття зливків на властивості виливка викладено в дев'ятому розділі. Показано, що долівка порціями сталі аустенітного класу одного хімічного складу веде до зміни розподілу магнітної складової структури по перетину злитка. Зміна змісту хімічних елементів по перетину та довжині розкату зі зливка показана на прикладі лиття зливків з композиції вуглецевих сталей з різним хімічним складом і зливків з композиції хромистої й вуглецевої сталі.

На прикладі, наведеному в цьому розділі, показано як змінюючи вміст хрому й нікелю, можна одержувати різний структурний стан у поверхневому та внутрішньому шарах композиції.

У десятому розділі підручника викладено роль внутрішніх холодильників як ефективного способу впливу на теплофізичні й гідродинамічні умови тверднення зливка, поліпшення якості виливка, зокрема, поліпшення структури й зниження дефектів осьової зони зливка таких як усадкова раковина, пористість, ліквація. Показано вплив геометричних параметрів холодильника на швидкість тверднення виливку.

У підручнику описано схеми підвищення ефективності застосування внутрішніх холодильників у комбінації з різними методами виплавляння, переплавляння, розливання й позапічної обробки сталі.

В одинадцятому розділі «Закони перенесення імпульсу, енергії і маси» викладено теорію термодинаміки нерівноважних процесів багатокомпонентних систем, що протікають у реальних макроскопічних системах. Описано систему рівнянь переносу двокомпонентного середовища та класифікацію крайових умов. Приведені матеріали використано як базову інформацію у наступних розділах при описі моделі формування біметалічного виливка з позицій гідродинаміки та конвекції рідких фаз сплавів.

Дванадцятий розділ присвячено методам розв'язання рівнянь гідродинаміки та тепломасопереносу. Розглянуто методи чисельного вирішення та реалізації на ЕОМ задач конвективного теплообміну на основі рівнянь Нав’є-Стокса разом з обліком теоретичних і експериментальних рішень, викладених у попередніх розділах.

Вибір нелінійного багатовимірного рівняння, що характеризує перенос імпульсу, пояснюється складністю його реалізації при складанні обчислювального алгоритму, з одного боку і визначальним впливом динамічних процесів на теплову обстановку в розплаві в період розливання і формування злитків, з іншого боку.

У розділі наведено багато прикладів, що дозволяють студентам розібратися з механікою формулювання математичних моделей і їх чисельною реалізацією.

У тринадцятому і п'ятнадцятому розділах викладено моделі процесів гідродинаміки та теплопереносу в композитному зливку, що формується, і в зливку із внутрішнім холодильником, результати чисельного експерименту.

Показано зміну кінетичної енергії, температури, кількості твердої фази, швидкості в розплаві, розподіл термічних напруг і розміру дендритів при наповненні виливниці та після доливу сплаву другого хімічного складу. Зроблено порівняння з аналогічними параметрами тверднення зливка одного хімічного складу.

Ці два розділи являють наочний приклад студентам, дозволяють ознайомитися з динамікою формулювання математичної моделі, її комп'ютерною реалізацією та аналізом отриманих результатів.

У чотирнадцятому розділі викладена  теорія подібності та моделювання. Проведено аналіз загальних теорій подібності. Наведено основні положення математичної, фізичної й геометричної подібності. Приведено виведення подібності гідродинамічної течії з використанням рівняння Нав’є – Стокса, теплової та дифузійної подібності, подібності при природній конвекції. Показано, що для процесів переносу імпульсу, тепла й маси при природній гравітаційній конвекції повинні бути однаковими не тільки числа Пекле, Ейлера, Прандтля, Фруда, Льюіса, але й числа Архімеда.

У шістнадцятому розділі, для більш повної оцінки формування зливка за технологією «рідкий сандвіч» наведено результати досліджень процесу тверднення зливка на фізичних моделях.

Дотримуючись геометричної подібності на прозорій плоскій моделі виливниці, наведено опис процесу гідродинаміки при твердненні виливка до, протягом і після доливання розплаву другого складу. Отримані за допомогою  чисельного експерименту результати доповнюють і підтверджують теоретичний опис  гідродинаміки рідких фаз у твердіючому зливку.

Для чисельного моделювання виливка й тверднення зливка з композиції сталей використовували пакет прикладних програм на базі пакета Delphi. Наведено схеми програми математичного моделювання, розрахункового пакета та обробки результатів рахунку. Описано роботу програми та приведено результати моделювання.

Фізичне, математичне моделювання виливка й тверднення зливка, експериментальні результати формування злитка дозволяють студентам наочно оцінити ідентичність протікання процесу. Математична модель дозволяє в будь-який момент часу одержувати інформацію про фізичні параметри формування зливка.

У сімнадцятому розділі зіставлено результати моделювання формування біметалічних зливків з експериментальними даними та дано оцінку адекватності моделювання процесам реального виробництва.

Вказано умови й обмеження, що накладаються на вибір параметрів апроксимації для стійкості та збіжності обраної різницевої схеми. Доведено застосовність обраної методики чисельної реалізації математичної моделі. Показано адекватність математичної моделі реальним фізичним процесам тверднення зливка з металевих композицій.

У вісімнадцятому й дев'ятнадцятому розділах наведено комплекс властивостей готових виробів з литих металевих композицій, отриманих після температурної, деформаційної, температурно-деформаційної обробки. Виклад матеріалу про властивості кінцевої продукції з литих металевих композицій має мету показати, що якість, закладена при формуванні зливка, після різних переділів дозволяє одержувати готову продукцію із кращим комплексом властивостей.

Вперше, у навчальних посібниках викладено фазові перетворення при нагріванні та охолодженні прокату з литих металевих композицій. Структурні перетворення в композиції сталей при охолодженні зливка і термічній обробці прокату пов'язані зі зміною лінійних та об'ємних розмірів сплавів різного хімічного складу й формуванням залишкових напруг. Припустимі внутрішні напруження не повинні перевищувати допустимих напружень для сплавів як у процесі фазових і структурних перетворень, так і в готових виробах.

У висновку підручника наведено сортамент металопродукції з литих металевих композицій, що виготовляється на різних підприємствах; властивості металопродукції, області її застосування й економічна ефективність.

Для поглибленого вивчення викладеного у підручнику матеріалу розділи закінчуються питаннями для самоконтролю та списком літератури. Наведено приклади розв'язання різних завдань, що допомагають студентам краще засвоїти матеріал.

Друге видання підручника розширено та доповнено наступними питаннями  формування сталевих зливків.

Параграф 5.4. Нерівномірність товщини твердої скориночки по периметру злитка. Гарячі тріщини. Доповнено питаннями кутових поздовжніх тріщин у зливку, «гарячими» тріщинами на поверхні зливка, поперечними тріщинами пов'язаними із «зависанням» на гранях.

Параграф 5.5.2. Плени та пояси на зливках. Ілюстративним матеріалом з поясненнями.

Доповнено параграфом (5.6) «Неметалічні включення».

Параграф 5.7. Газові бульбашки у зливках спокійної сталі. Розширений виклад питання про джерела влучення газів у метал, розчинністю азоту й кисню в залізі і його сплавах, видаленням газів з металу.

Параграф 5.8. Холодні тріщини. Доповнено ілюстративним матеріалом.

Параграф 5.9. Хімічна неоднорідність сталевих зливків. Розширений виклад питань ліквації хімічних елементів.

Збільшена кількість питань для самоконтролю.

Представлені підручники для вищих навчальних закладів «Затвердевание металлов и металлических композиций» (видання перше – російською мовою) та «Тверднення металів і металевих композицій» (видання друге) авторів Лейбензона В.О., Пілюшенко В.Л., Кондратенко В.М., Хричикова В.Є., Недопьокіна Ф.В., Білоусова В.В., Дмитрієва Ю.В. ілюстровано великою кількістю рисунків та схем, які автори розфарбували різними кольорами для наочності сприйняття студентами дисциплін, що вивчаються.

Особливо приваблює освітлення розділів, що наводять сучасні способи модифікування сплавів, одержання високоміцних чавунів, спеціальні способи одержання виливків, виробництво виливків із сплавів кольорових металів та сплавів.

Практичні роботи по розрахунку часу тверднення виливків у ливарних формах з різними теплофізичними властивостями, методи побудови температурного поля ливарної форми та виливків, ізотерм та ізохрон, наведені данні щодо теплофізичних та фізико-механічних властивостей різних видів сплавів, фазових перетворень при нагріванні та охолодженні металевих композицій, математичний аналіз гідродинамічних та теплових процесів при формуванні злитка, моделювання відливання і твердіння злитка дозволяють студентам отримати знання та навички до розробки нових матеріалів та технологічних процесів виробництва металопродукції.

Підручники розповсюджено у бібліотеках вищих технічних навчальних закладів України, Росії, Ізраіля, Польщі. Також отримано позитивні відгуки провідних установ, організацій і спеціалістів, у тому числі закордонних.

Застосовано сучасні способи досягнення навчальних цілей, реалізованих на засадах науковості, системності, послідовності, поєднання теорії і практики, повторюваності, включення контролю засвоєння матеріалу та адаптованості до положень Болонського процесу.

Цей комплекс підручників також використовується для освітніх закладів перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців (Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості), необхідне для працівників науково-дослідницьких (Інститут чорної металургії НАН України, Інститут електрозварювання ім. Патона НАН України, Інститут нових технологій і матеріалів), проектних інститутів (УкрГіпроМез) та підприємств, пов'язаних з виробництвом та використанням металургійної продукції (ВАТ «Дніпроспецсталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», НТЗ Інтерпайп), а також фахівців в галузі гідродинаміки, теплообміну, моделювання технологічних процесів з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Таким чином комплекс підручників висвітлює цілеспрямований матеріал, що забезпечує фундаментальну теоретичну та практичну підготовку фахівців для праці в сучасних цехах (та тих, що проектуються) металургійних та машинобудівних підприємств за передовими технологіями.

Це перше у вітчизняній технічній науково-педагогічній літературі системне висвітлення металургійних процесів с точки зору процесів твердіння, теплофізичних процесів, що відбуваються у рідкому, рідко-твердому, твердо-рідкому та твердому стані металевих сплавів. По охопленню проблеми комплекс підручників відзначається теоретичним узагальненням, професійним висловом, чітким інженерним аналізом технологічних схем.

Окрім різноманітного матеріалу теоретичного та прикладного характеру підручник має привабливу рису: узагальнюючи показ технологічних новацій у сучасній металургії націлює молодих фахівців – будь то магістранти, аспіранти чи молодші наукові співробітники – на пошук нових технологічних рішень, на створення наукоємних технологій, що відповідають потребам науково-технічного прогресу сьогодні.

Підручники видані тиражем 1000 примірників і передані бібліотекам вищих навчальних закладів України (Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Донецький національний університет, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Дніпродзержинський технічний університет, Донецький технічний університет, Донбаська національна академія архітектури та будівництва, Інститут чорної металургії НАН України, Ізраїльський техніон, Кельтський технічний університет, Волгоградський політехнічний інститут, Іжевський державний університет, Пермський  політехнічний університет, Санкт-Петербургський політехнічний інститут, Бібліотека імені Крупської, м. Донецьк, Приазовський державний технічний університет та іншім).

Підручники використовуються кафедрами «Технології та управління ливарними процесами» (Одеський національний політехнічний університет), «Металургії чорних металів і ливарного виробництва» (Криворізький національний технічний університет), «Промислового та художнього лиття» (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля), «Матеріалознавства та ливарного виробництва» (Кіровоградський національний технічний університет), «Ливарного виробництва чорних та кольорових металів» (Дніпродзержинський державний технічний університет), «Технології та комп’ютеризації ливарного виробництва» (Приазовський державний технічний університет), «Технології та обладнання ливарного виробництва» (Донбаська державна машинобудівна академія).

За матеріалами підручника розроблено електронний підручник «Математичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів у сталевих зливках» автори Білоусов В.В., Бондаренко В.І., Кондратенко В.М., Недопьокін Ф.В., навчальний посібник «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» автори Хричиков В.Є., Міняйло Є.В., а також його електронний варіант.

Виданий підручник демонструвався на різних форумах та виставках. На книжковому ярмарку у Львові, виставці в Донецьку "Металургія Україні", на 11 Міжнародній виставці промислового обладнання та металообробки «Машпром-2011», VI Міжнародній виставці ливарної продукції, технологій, обладнання і матеріалів для виробництва литва  «ЛитЭкс-2011» в м. Дніпропетровську та був нагороджен почесною грамотою. Підручник відзначен дипломом лауреата Міжнародної виставці «МеталлЭкспо», м. Москва.

За своєю структурою, формою та обсягом викладеного матеріалу, підручник відповідає затвердженим в країні освітнім стандартам і забезпечує самостійну поза аудиторну підготовку до практичних та семінарських занять.  Позитивним є і те, що підручник видано українською та російською мовами.

Лейбензон Вадим Олександрович

Кондратенко Віталій Михайлович

Хричиков Валерій Євгенович

Недопьокін Федір Вікторович

Білоусов Вячеслав Володимирович

Дмитрієв Юрій Володимирович