РЕФЕРАТ РОБОТИ

«Полифункциональные кожевенные и меховые материалы»

Гаркавенко С. С., Грищенко И. М., Данилкович А. Г., Касьян Э. Е.,

Коновал В. П., Плаван В. П.,  Скиба Н. Е., Жигоцький А. Г., Лищук В. И.

Актуальность. Разработка ресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства полифункциональных кожевенных и меховых материалов полностью соответствует Концепции общегосудар-ственной целевой программы развития промышленности Украины на период до 2017 г. и Концепции национальной экологической политики Украины на период до 2020 г. Это обусловлено дефицитом сырья, значительной материало- и энергоемкостью производства с использованием большого количества экологически вредных реагентов, необходимостью расширения ассортимента высококачественных кожевенных и меховых материалов и изделий массового и специального назначения. Особенностью этих технологий является также значительная неоднородность натурального сырья, их многостадийность и объективная невозможность автоматизации производства в целом (рис. 1).

Цель работы ( разработка физико-химических основ ресурсосберегающих, экологически эффективных технологий производства полифункциональных кожевенных и меховых материалов и изделий из них, утилизации вторичных ресурсов этих производств и научных принципов маркетинга и коммерческого посредничества на внутреннем и внешнем рынках сырья, материалов и изделий.

Научная значимость работы состоит в создании коллоидно-химических основ технологических процессов на всех стадиях переработки натурального сырья в кожевенные и меховые материалы с заданным комплексом физико-механических и санитарно-гигиенических свойств. Установлено, что при взаимодействии шкур животных с технологически эффективными реагентами формируется максимально фибролизованная структура коллагена дермы, освобожденная от неколлагеновых компонентов, которая в дальнейшем при оптимальном химическом структурировании и стабилизации обеспечивает формирование материалов из натурального сырья с заданным комплексом физико-химических характеристик.

Предложена аналитическая модель щелочной обработки кожевенного сырья - золения, основанная на диффузионной теории массообмена,  разработан метод определения коэффициентов диффузии зольного раствора в разные топографические участки дермы и экспериментально доказана его адекватность. Разработана новая концепция обезволашивания-золения сырья, основанная на специфической роли иммунизации стержня волоса. Теоретически обоснована гипотеза о существенной роли меланин-кальциево-магниевых структурных комплексов, образующихся в процессе биосинтеза эпидермиса шкур, обусловливая его пигментацию. Экспериментально установлено отрицательное влияние пигментации на образование микро-путей диффузии реагентов технологического раствора через липидную матрицу эпидермиса к базальной мембране дермы, что затрудняет обезволашивание. Проведена математическая многокритериальная оптимизация технологии золения сырья с учетом концентрации щелочных реагентов и длительности обработки при минимальном расходе сырья на единицу продукции.

Разработаны физико-химические основы целенаправленного формирования пористой структуры коллагена дермы после золения по установленным механизмам и закономерностям деагломерационного дубления и последующей жидкостной отделки.

Установлены:

- закономерности формирования пористой структуры кожи и кожевой ткани меха с использованием гидроксо-сульфатохромовых комплексов анионного типа, механизм взаимодействия которых с коллагеном основан на ступенчатом ​​вхождении ионизированных карбоксильных групп белковых макромолекул во внутреннюю сферу диядерных комплексов хрома (III) вместо сульфат-ионов;

- механизм стабилизации коллагена дермы при деагломерационном дублении, жировании и наполнении акриловыми полимерами, заключающийся в снижении химической активности гидроксосульфатохромовых анионных комплексов при их преобразовании в катионную форму;

- закономерности процесса окрашивания структурированного коллагена анионными азокрасителями в присутствии стабилизированных производных титанилоксаловои кислоты с образованием металлокомплексных соединений, обеспечивающих дополнительную стабилизацию структуры дермы.

Установлены закономерности физико-химических процессов комбинированного дубления с учетом квантово-химических особенностей строения органических дубящих соединений различных классов и определено их влияние на формирование комплекса свойств кожи и меха различного назначения. Сформулированы основные принципы эффективного хромового и органоминерального дубления, обеспечивающие формирование высоких эксплуатационных и долговечных характеристик кожи и меха нового ассортимента. Установлен синергетический эффект повышения гидротермической стойкости кож, их устойчивости к действию пота и к окислению при использовании конденсированных таннидов и гетероциклических соединений класса оксазолидинов, гидролизующихся таннидов  и соединений алюминия.

Установлены физико-химические закономерности формирования композиционных покрытий на кожах широкого ассортимента и влияние полимерных материалов и азокрасителей на термомеханические свойства структурно окрашенных пленкообразователей. Теоретически обосновано структурное строение полиуретанкрасителей, установлены закономерности получения их растворов и водных дисперсий. Научно обосновано использование красящей составляющей в структуре полиуретанкрасителей для стабильности водных дисперсий и расширения температурного интервала эластичности полимера. Определены физико-химические закономерности влияния модифицированных полимерных материалов на свойства покрытия. Разработаны научные основы технологий формирования покрытия полимерными композициями на кожах различного назначения.

Широкий ассортимент кож для верха обуви с высокими эксплуатационными свойствами, полученных по инновационным разработкам, обеспечил создание научных основ новейших технологий формирования и сборки обуви,  теоретических принципов автоматизированного проектирования новых моделей обуви массового и специального назначения различного размерно-полнотного ассортимента с учетом упругопластических свойств кожи, антропоморфологических  параметров стоп населения Украины, спроса населения и вида обуви.

При этом разработаны:

- концептуальная модель выбора технологии моделирования процесса сборки обуви различных методов крепления на основе интегральной оценки риска нововведений, которая одновременно улучшает потребительские свойства, а также учитывает изменения расходов, связанных с освоением новых технологий, альтернативных действующим на предприятиях;

- новые циклотермические способы создания и фиксации формы заготовок обуви с криоскопической обработкой ее деталей, соответствующие мировому уровню;

- метод проектирования технологических процессов сборки обуви и кожгалантерейных изделий по модульному принципу;

- новые ресурсосберегающие технологии формообразования обуви.

На основе предложенной оригинальной структурно-механической модели кожи установлен механизм целевого разволокнения кожевенных вторичных ресурсов, разработаны теоретические основы проектирования и изготовления технологического оборудования специальной конструкции и технологий переработки кожевенных отходов различного происхождения в композиционные материалы и изделия обувного назначения.

Предложена концепция формирования конкурентоспособности кожевенных материалов, обуви и кожгалантерейных изделий при проектно-технологических работах в условиях неопределенности факторов внешней среды – уменьшения объемов сырьевых ресурсов, импорта продукции, уровня монополизации рынка. Предложены концептуальные модели формирования информационного обеспечения и разработаны методы определения структуры ассортимента обуви по видам и стилям с учетом стохастических факторов внешней среды на различных региональных и зарубежных рынках.

Разработаны научные принципы маркетинга сырья, кожевенных и меховых материалов и изделий, основанные на предложенных концепциях, которые учитывают анализ информационной базы данных на стадиях проектирования и реализации новых моделей, конкурентоспособность предприятия, его стратегические альтернативы развития, состояние национального и внешних рынков, их сегментирование по ассортименту товаров и социальному положению потребителей. Разработаны концептуальные положения коммерческого посредничества для обеспечения рентабельного производства и эффективной реализации продукции и удовлетворения спроса потребителей

Практическая значимость. На основе результатов проведенных коллоидно-химических исследований отмочно-зольных процессов и структурных преобразований сырья разработаны и внедрены в промышленность ряд ресурсосберегающих экологически ориентированных технологий производства кожевенных и меховых материалов различного назначения. Разработаны и внедрены в промышленность технологии одностадийного золения (ОСЗ) со сниженной отходностью, благодаря интенсификации процессов при стабильной температуре 27-29 (С, позволившие существенно уменьшить расходы экологически вредных материалов и воды (рис. 2). Они обеспечивают получение золеного полуфабриката с оптимальной степенью гидрофильности, что увеличивает выход площади кожи на 2,6 %.

Реконструкция отмочно-зольного производства и внедрение нового специального оборудования (рис. 3) способствовали разработке технологий двухстадийного обезволашивания-золения с утилизацией волоса (ДСЗУ). Так, технология золения с иммунизацией волоса предусматривает использование формалина в количестве 0,065 % массы сырья после добавления в барабан 1/3 гидроксида кальция для повышения устойчивости волоса к действию обезволашивающих реагентов. Для полного удаления неколлагеновых компонентов с дермы и разволокнения ее структуры щелочной раствор подкрепляется гидроксидом кальция и сульфидом натрия.

Технология безизвесткового обезволашивания-золения сырья благодаря использованию при отмоке сульфита и гидросульфида натрия, а при золении гидроксида натрия и алюмосиликатного сорбента ( каолина, как регулятора щелочности технологического раствора, является экологически безопасной и предотвращает образование известковых отложений в канализационных стоках и очистных сооружениях. Комплексное использование эмульсии терпенов, фермента протеолитического действия, аминного препарата и гидроксида кальция является основой технологии безсульфидного обезволашивания-золения. Эта технология отличается отсутствием химических материалов II класса опасности.

Разработана технология с экономичным расходованием сырья (ДСЗУ-СЗ), предусматривающая использование сульфида и гидроксида натрия и аминного и ферментного препаратов, обеспечивающая эффективное обезволашивание-золение и экономию 4,7 % сырья (рис. 2). Экономический эффект от внедрения разработанных отмочно-зольных технологий составил 35,3 млн. грн.

В результате проведенных физико-химических исследований процессов хромового дубления и жидкостного отделки разработаны и внедрены в промышленность ряд ресурсосберегающих технологий. Технологии анионно-катионного беспикельного дубления двоеного голья позволяют существенно снизить расход воды, хлорида натрия и хромовых дубителей (рис. 4), сократить длительность технологического процесса, поглощение оксида хрома и увеличить выход площади полуфабриката на 4,3 %.

Анионно-катионное дубление полуфабриката из шкур крупного рогатого скота повышенных толщин существенно уменьшает затраты хромовых дубителей, воды, кислот и содержание экологически вредных соединений хрома в отработанных растворах. При этом сортность кож, полученных по внедренной в производство технологии, увеличивается на 0,67 %.

Созданные научные основы комбинированного дубления обеспечили разработку малохромовых и бесхромовых технологий органо-минерального дубления для выпуска кожи и меха нового ассортимента с высокими эксплуатационными и потребительскими характеристиками с уменьшенной экологической нагрузкой на окружающую среду. В частности, технология альдегид-кремний-хром-алюминиевого дубления с минимизированым расходом соединений хрома и бесхромовая технология альдегид-кремний-растительно-алюминиевого дубления меховой овчины (рис. 5) используются для изготовления овчин медицинского назначения с повышенной гидротермических стойкостью кожной ткани, устойчивых к действию пота и растворов поверхностно-активных веществ.

Для ликвидации дефицита хромовых дубителей разработан технологический регламент синтеза маскированных хромовых дубителей путем восстановления отходов Cr (VI) гальванического и фармацевтического производств. Использование синтезированных дубителей на АО «Чинбар» в производстве кож обеспечило уменьшение затрат соединений хрома на 20 %.

Бесхромовые технологии альдегид-кремний-танидно-алюминиевого и фосфоний-танидно-алюминиевого дубления полуфабриката из шкур крупного рогатого скота и овец рекомендованы для получения кожи длительной эксплуатации, в том числе ортопедического назначения и для восстановления объектов исторического и культурного наследия. Такие кожи имеют высокую гидротермическую стойкость – на 6-8(С выше по сравнению с кожами, полученными по существующей технологии, а также на 18-20 и 30-40 % устойчивей к старению и действию пота. Внедрение разработанных технологий дубления обеспечило получение экономико-экологического эффекта в сумме 194,7 млн. грн.

Расход хромового дубителя в технологиях дубления-жирования меховых овчин и кролика снижен на 25-37 %, а в случае окрашивания полуфабриката кислотными красителями – в 2-3 раза. При этом расход жировых веществ снижается в 2,2-2,5 раза, а выход меха увеличивается на 5,4-6,6 %. Внедрение разработанных технологий обработки меховых материалов на предприятиях АО «Хутрофирма" Тысменица» и «Mioara» г. Бельцы (Молдова) обеспечило экономико-экологический эффект в сумме 25,6 млн. грн.

Разработанная технология совмещенного наполнения-крашения-жирования с использованием пластифицированной смеси акриловых дисперсий, анионных азокрасителей и устойчивой к электролитам жировой эмульсии внедрена в производство АО «Рассвет» (г. Львов). Эта технология позволила снизить затраты покровной композиции на 30-40 % и повысить сортность кож на 1,17-1,23 %, что  обеспечило экономико-экологический эффект в 53,5 млн. грн.

Заключительное крашение полуфабриката хромового дубления анионными азокрасителями в присутствии стабилизированного сульфатотитанилата аммония позволило углубить тон окраски поверхности, повысить прочность связывания красителя с кожей, уплотнить лицевой слой дермы, уменьшить на 25 % расходы красителей без дополнительного использования хромовых дубителей и получить экономический эффект 2,37 млн. грн.

Благодаря разработке способов получения растворов и дисперсий структурно окрашенных полиуретанов и полиакрилуретанов созданы технологии лаковой и эмульсионной отделки кож (рис. 6). Эти технологии обеспечивают сокращение продолжительности процесса и расхода химических материалов в 1,7-3,6 раза (рис. 7) по сравнению с существующими технологиями. Полученные лаковые кожи  характеризуются повышенной на 45-60 % адгезионной прочностью покрытия и хорошими эксплуатационными свойствами, в частности показатели гигиенических  свойств выросли в 1,5-1,6 раза. При этом кожи с анилиновой отделкой имеют повышенную на 20 % эластичность.

Внедрение в производство технологии эмульсионной отделки полуфабриката модифицированными структурно окрашенными акриловыми и акрилуретановыми композициями позволило получить эластичные кожи современного ассортимента с термостойким покрытием. Экономический эффект от внедрения технологий отделки кожевенных материалов на АО «Чинбар» (Киев) и  АО  «Рассвет» (г. Львов) составил 3,1 млн. грн.

Разработаны и внедрены технологии водостойких кож «Водограй», обеспечивающие получение кожевенных материалов с комплексом высоких физико-механических, теплофизических и гигиенических характеристик при эксплуатации в условиях высокой влажности. Использование жировальной алкен-малеиновой композиции на завершающей стадии обработки полуфабриката на АО «Чинбар» позволило существенно упростить технологию изготовления водостойких кож, существенно уменьшить энергозатраты в производстве кож для верха обуви и одежды специального назначения. Экономический эффект от использования разработанной технологии гидрофобизации кожевенного велюра равен 0,42 млн. грн

Производимые кожевенные материалы (рис. 8) реализуются как в Украине, так и в России и странах Европейского союза. Обувные материалы использовались и используются на предприятиях Украины: обувных фабриках первой, четвертой, шестой, «Спорт» г. Киева, «Мальва» г. Львов, «Орель» г. Донецк, на комплексе обувных предприятий г. Бровары, России: ЗАО «Амкар», г. Кунгур, «Юничел» г. Челябинск, фирма «Сполиум» г. Санкт-Петербург, «Еластма» г. Екатеринбург,  Литвы: «Apavicta», «Segrama», Молдавии: «Intel-PSV s. r. l.», «ABRIS», Эстония, Trumpler GmbH & Co (Германия),«KTO Spol s. r. o.» (Чехия), «Cologreen s.l.» (Испания), Przedsiebiorstwo Prywatne «Stani» (Польша) и других. Экономико-экологический эффект от внедрения разработанных технологий производства полифункциональных кожевенных материалов составил 365,2 млн. грн.

Эффективному применению полифункциональных кожевенных материалов способствовала разработка новых типов и видов конструкций обуви для различных половозрастных групп потребителей и профессий, в частности, военнослужащих, шахтеров, сталеваров и других, работающих в условиях низких и повышенных температур и водной среды. Благодаря разработке специальных компьютерных программ для автоматизированного расчета соответствия параметров стоп внутренней форме обуви и эвристического проектирования контуров колодки получена возможность в 3-4 раза сократить время подготовки новых моделей обуви. Разработаны универсальные технологии сборки обуви химических, ниточных, комбинированных методов крепления. Внедрение в производство разработанных устройств и компьютерных программ расчетов основных технологических режимов циклотермичного формирования заготовок верха обуви с криообработкой его деталей обеспечило экономию натуральной кожи до 5 % и снижение затрат электроэнергии на 3 %.

Разработаны и практически реализованы технологии переработки отходов натуральных кож; изготовлены гребенчатые, валковые и молотковые устройства специальной конструкции для разволокнения отходов кожевенных материалов и оборудование для их переработки в композиционные материалы обувного назначения. Технологии переработки отходов натуральной кожи внедрены на обувных предприятиях ОАО «Взутекс», ОАО «Прогресс», ООО «Гулливер», НПП «Терра» в течение 2005-2012 гг. Экономический эффект от утилизации и переработки кожевенных отходов в композиционные материалы обувного назначения составил более 25,0 млн. грн.

На основе разработанных концептуальных моделей определены стратегические альтернативы развития обувных фирм. Разработана система информационного обеспечения товаропроизводителей, охватывающая все этапы жизненного цикла товара от мониторинга и прогнозирования рынка до процессов проектирования и изготовления изделий. Определены направления углубления сегментирования рынка в условиях перенасыщенности; проведена оценка привлекательности рыночных ниш повседневной, модельной и специальной обуви; обоснованы объемы опытных партий особо модных товаров, рациональные размеры серий массовых изделий и уровень их дифференциации.

Разработаны ДСТУ 2198-93 «Изделия кожгалантерейные. Термины и определения» и проект изменений в ДСТУ 2157-93 «Обувь. Термины и определения», учитывающие предложенные в работе подходы к формированию ассортимента изделий из кожи. Теоретические и методические разработки по конструированию и проектированию новых массовых кожевенных изделий внедрены на обувных предприятиях: Одесское производственное  объединение, «Прогресс», «Укрпромшкир-галантерея», АО «Орели», ООО «БВЛ-3С», «Талисман», ККП «Кисп», «КИКО», ЧПП «КАМАН». Полифункциональные кожевенные материалы, произведенные по разработанным технологиям, реализуются не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В частности, около 60% объема, производимых кожевенных материалов АО «Чинбар», поставляется зарубежным предприятиям для изготовления широкого ассортимента кожевенных изделий (рис. 9). Экономический эффект от внедрения на предприятиях отрасли технологий изготовления обувных и кожгалантерейных изделий из полифункциональных кожевенных материалов составил 5,06 млрд. грн.

Таким образом, в результате выполнения авторским коллективом научных, технологических и проектных разработок по производству полифункциональных кожевенных и меховых материалов решены следующие задачи.

Разработаны научные основы коллоидно-химических превращений натурального сырья в полифункциональные кожевенные и меховые материалы, переработки производственных отходов и физико-механических процессов циклотермического формирования обувных изделий.

Разработанные и внедренные в производство ресурсосберегающие, экологически эффективные технологии изготовления полифункциональных кожевенных и меховых материалов способствовали созданию новых конкурентоспособных обувных и кожгалантерейных товаров массового и специального назначения. Разработанные и реализованные технологии утилизации и переработки производственных отходов повысили экономико-экологическую эффективность предприятий легкой промышленности.

Разработаны принципы научного маркетинга натурального сырья, полифункциональных кожевенных и меховых материалов и изделий массового и специального назначения, методология производства конкурентоспособных товаров и стратегия эффективного функционирования предприятий легкой промышленности.

По результатам выполненной работы авторским коллективом получено 108 авторских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели СССР, Украины, России, из которых 35 внедрены в промышленное производство, всего опубликовано более 727 научных работ, в том числе 26 ( в международных журналах, размещенных в базе данных SCOPUS, 17 монографий, пять учебников, 22 учебных пособия. Защищено девять докторских и 34 кандидатских диссертации. В научно-техническом направлении проводятся исследования в рамках четырех научных школ.

Внедрение новых разработанных технологий в промышленное производство обеспечило выпуск 5,29 млрд. кв. дм кож различного ассортимента, 117,0 млн. кв. дм меховых шкур, позволило интенсифицировать технологии производства кожи и меха в 1,5-1,6 раза, существенно снизить их ресурсоемкость и экологическую нагрузку на окружающую среду. Общий фактический экономический эффект от внедрения работы составляет 5,1 млрд. грн., предотвращенный экологический ущерб только по трем предприятиям за период с 2000 до 2012 года составляет 175,2 млн. грн.

Внедренные в производство разработанные инновационные технологии по выпуску полифункциональных натуральных материалов широкого ассортимента и изделий массового и специального назначения постоянно совершенствуются, что способствует экономическому и социальному прогрессу в Украине.

Гаркавенко С. С. ______________ Плаван В. П. _______________ Грищенко И. М. _______________ Скиба Н. Е. ________________ Данилкович А. Г. ______________ Жигоцький А. Г. _____________ Касьян Э. Е. _______________ Лищук В. И. ________________ Коновал В. П. _______________

# Text boxes

Рис. 2 – Преимущества разработанных технологий золения

Рис. 3 ( Аппараты для золения  сырья

Рис. 4 – Преимущества разработанных технологий хромового дубления

Рис. 5 – Преимущества разработанных технологий дубления меховой овчины медицинского назначения

Рис. 6 – Покрывное крашение фарбування

Рис. 7 – Преимущества инновационных технологий отделки кожи

Рис. 8 – Эластичные кожевенные материалы

АТ «Чинбар»

Рис. 9 ( Обувь, изготовленная из кожи АТ «Чинбар»

национальными и зарубежными производителями