НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ

ТЕРМОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

СІМЕЙКО Костянтин Віталійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту газу НАН України

РЕФЕРАТ

Київ – 2017

Актуальність теми. Проблема підвищення енергоефективності традиційних і новітніх термічних технологій є завжди актуальною. Технологія електротермічного псевдозрідженого шару дозволяє введення теплоти безпосередньо у процес та забезпечує максимальний теплообмін. Завдяки утворенню плазми мікророзряду в реакційній зоні досягають високі темперури.

Одним з цікавих і важливих напрямів термічних технологій є одержання піровуглецю піролізом вуглеводневих газів, зокрема технології піровуглецевого капсулювання. Такі технології потрібні для виробництва мікротвелів для атомної енергетики, при одержанні надчистих вуглецевих відновників для виробництва «сонячного» кремнію «безхлорним» методом, для виробництва піровуглецевих порошків підвищеної чистоти (метод самокапсулювання), одержання нових напівпровідникових матеріалів, одержання карбіду кремнію підвищеної чистоти, тощо.

Технології створення мікротвелів, тобто пірокапсульованих оксидів урану та (або) торію зараз набувають особливої актуальності. Дослідження, що ведуться у Росії (РНЦ «КИ», ВНИИАМ, НПО «Луч», ОКБ «Гидропресс»), Франції (Framatome), США (PPNL) та Японії (Hitachi) показують, що мікротвели дозволять в декілька разів підвищити безпеку і ресурс роботи атомних реакторів, в першу чергу, типу ВВЕР та РВПК (РБМК). Однак, все більшої актуальності набувають реакторні установки VI покоління.

Більшість відомих технологій одержання піровуглецю створено без використання сучасних методів щодо поліпшення тепломасообмінних показників, енергоефективної та енерготехнологічної оптимізації. Це стримує практичну реалізацію технологій одержання нових піровуглецевих матеріалів.

Ще одним напрямом досліджень у електротермічному псевдозрідженому шарі є розробка енергоефективної технології одержання графіту ядерної чистоти, який має широкий спектр застосування в атомній енергетиці та у різних областях промисловості.

Тому дослідження направлені на теплофізичне вдосконалення та розробку термохічних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі є дуже актуальними.

Мета роботи: дослідити термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі (одержання капсульованих піровуглецем матеріалів піролізом вуглеводневих газів та очистка природного  графіту з Заваліївського родовища).

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Обґрунтована актуальність досліджень з розробки технології капсулювання дисперсних матеріалів піровуглецем. Доведена ефективність технології пірокапсулювання саме за технологією піролізу вуглеводнів у ЕТПШ та  визначені основні показники технології та склад скидних газів в залежності від параметрів процесу.

2. Теоретично і експериментально доведена можливість термічного очищення природного графіту в ЕТПШ.

3. Вперше розроблена і реалізована методика розрахунку кількості вуглецю який виділяється газами у процесі піролізу для випадків коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів.

4. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту.

5. Вперше для вивчення піролізу поруч з класичними теплофізичними методами застосовано електронно-мікроскопічний аналіз та рентгенівський мікроаналіз та досліджена можливість керування густиною і товщиною пірокапсулюючого вуглецевого покриття.

6. Термодинамічними розрахунками доведена можливість відновлення кремнію вуглецем, особливо при зниженні тиску процесу.

Практичне значення одержаних результатів:

1. Розроблено основи енергоефективної технології, яка має перспективу застосування в наступних сферах:

- в атомній енергетиці: для створення мікротвелів;

- у сонячній енергетиці та електротехніці: виробництво напівпродукту для одержання чистого кремнію та одержання карбіду кремнію, а також для технології одержання нових напівпровідників;

- у спецметалургії: виробництво шихти для карботермічного відновлення термодинамічно стійких оксидів.

2. Розроблено і відпрацьовано пілотний реактор з ЕТПШ, який може бути використаний для подальшої розробки нових піролізних технологій.

3. Показана можливість утилізації скидних газів піролізу в якості паливного газу або газу-відновника, а також з можливістю повного самозабезпечення процесу електричною енергією.

4. У рамках виконання господарчого договору  з ТОВ «Заваліївський графітовий комбінат» розроблена лабораторна установка з ЕТПШ та експериментально підтверджена можливість термічного очищення природного графіту з Заваліївського родовища.

5. Експериментально доведена можливість карботермічного відновлення кремнію з пірокапсульованого вуглецем діоксиду кремнію.

Для проведення дослідження карботермічного відновлення капсульованого піровуглецем кварцевого піску у печі з мікрохвильовим нагріванням, кварцовий пісок з вмістом піровуглецю 33% був переданий компанії JPM Silicon GmbH (Braunschweig, Німеччина). Після проведення карботермічного відновлення були одержані зразки металічного кремнію краплевидної форми.

Порівняння теоретичних можливостей досягнення мінімальних питомих енерговитрат, для одержання кремнію, вказують на енергоефективність технології з пірокапсулюванням, в порівнянні з плазмовим відновленням та хлорним Siemens-процесом.

Підписані договори про співробітництво щодо використання нашої технології з Інститутом тепло- і масообміну ім. А.В. Ликова БАН (Мінськ) та компанією JPM Silicon GmbH (Braunschweig, Німеччина), є запит на створення установки з електротермічним псевдозрідженим шаром для Інституту надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАНУ (м.Київ).

Розроблену технологію одержання пірокапсульованих матеріалів у електротермічному псевдозрідженому шарі можливо використовувати для нанесення захисного покриття на частинки мікросферичного палива (мікротвелів) для ядерних реакторів. Поданий проект в ДП НАЄК «Енергоатом» отримав позитивну рецензію, з рекомендацією орієнтуватися на реактори VI покоління.

Теоретично і експериментально доведена можливість термічного очищення природного графіту в електротермічному псевдозрідженому шарі. Результати досліджень дозволять створити енергоефективну та екологічно чисту технологію очищення природного графіту до високих ступенів чистоти (ядерної чистоти) для подальшого впровадження на Заваліївському графітовому комбінаті.

К.В. Сімейко у 2017 році проходив стажування у Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної безпеки та ядерної політики де представляв проект створення у Чорнобильській зоні відчуження модульного ядерного реактору з мікротвелами.

На даний час (2017-2018рр.) К.В. Сімейко проходить стажування в Адміністрації Президента України (Відділ забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів України) де опрацьовував зміст законів, підзаконних та нормативно-правових актів у сфері атомної енергетики України.

Порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами:

Серед вітчизняних аналогів:  для процесів одержання піровуглецю та очищення природного графіту до високих ступенів чистоти – не має.

Серед зарубіжних аналогів: для процесу одержання піровуглецю – високий вихід піровуглецю та водню; для процесу очищення природного графіту до високих ступенів чистоти – внаслідок відсутності застосування сполук які містять хлор підвищуються екологічна безпека технології очищення графіту.

Результати досліджень викладено у 25 публікаціях, у т.ч. в 14 статтях у реферованих міжнародних журналах, 3 статтях у іноземних журналах, 1 патенту на винахід та 3 патентах на корисну модель, 1 колективній монографії.

Згідно бази даних Scopus загальна кількість посилань на публікації автора, представлені в роботі, складає 1, h-індекс (за роботою) = 1;  згідно бази даних Google Shcolar загальна кількість посилань - складає 3, h-індекс (за роботою) = 1.

Список публікацій за даною науковою працею

1. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики / В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов, О.Л. Декуша, А.О. Запорожець, Г.А. Іванов, С.О. Іванов, В.О. Ковач, С.І. Ковтун, О.В. Марасін, О.В. Мартинюк, В.О. Мірошник, О.О. Попов, К.В. Сімейко, В.В. Станіцина, С.Є. Танкевич, В.А. Щокіна, А.В. Яцишин, Т.М. Яцишин; за ред. А.О. Запорожця та Т.Р. Білан. – Київ, 2017,  – 312 с.  ISBN 978-966-02-833-2

2. Семейко К.В. Использование электротермического псевдоожиженого слоя в качестве внешнего нагревательного элемента реактора / К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 1. – С. 58 – 64.

3. Семейко К.В. Исследование процесса осаждения твердого углерода при пиролизе углеводородных газов / К.В. Семейко, В.К. Безуглый, А.П. Кожан, Б.И. Бондаренко //  Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 2. – С. 18 – 24.

4. Семейко К.В. Перспективы использования микротвэлов в атомной энергетике  / К.В. Семейко // Энергетика и ТЭК. – Минск.  – 2015. – № 7/8. – С. 14 – 16.

5. Bondarenko B.  Development of technological foundations for pure silicon production by carbothermic reduction  /  B. Bondarenko, V. Bogomolov, A. Kozhan, A. Khovavko, V. Nazarenko, K. Simeiko //  International journal of energy of clean environment. – 14(2–3). – 2013. – P. 183–189.

6. Сімейко К.В. Теплофізичні та аеродинамічні характеристики реактору для піролізу вуглеводневих газів / К.В. Сімейко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Теплоенергетика, інженерія довкілля, автоматизація). – 2014. – № 792. – С. 3 – 8.

7. Богомолов В.А. Капсулирование кварцевого песка пироуглеродом в электротермическом псевдоожиженом слое / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, Б.И. Бондаренко, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2013. — № 5. — С. 36—40.

8. Сімейко К.В.  Теплові характеристики реактору для одержання капсульованого піровуглецем кварцевого піску при проходженні процесу піролізу метану / К.В. Сімейко // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2013. — № 4. — С. 119—123.

9. Simeiko K. Thermal influence of microdischarge plasma on the process of receiving of quartz sand encapsulated by pyrocarbon / K. Simeiko // Proccedings of the National Aviation University. — 2014. — N 2. — P.131—135.

10. Богомолов В.А. Механизм пиролиза метана / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, О.Б. Бондаренко, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2013. — № 3.  – С. 23—27.

11. Бондаренко Б.И. Перспективы технологии получения солнечного кремния восстановлением кварцевого песка пироуглеродом / Б.И. Бондаренко, Г.В. Жук, А.П. Кожан, В.А. Богомолов, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. —  2012. — № 1. —  С. 23 —27.

12. Кожан А.П. Исследование процесса получения водорода пиролизом углеводородов в аппарате с электротермическим псевдоожиженным слоем / А.П. Кожан, В.А. Богомолов, А.И. Ховавко, Б.И. Бондаренко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. —  2012. — № 2. —  С. 27—31.

13. Сімейко К.В. Дослідження можливості карботермічного відновлення кремнію / К.В. Сімейко // Відновлювальна енергетика. — 2014. — №1. — С. 44—47.

14. Семейко К.В. Микроплазменная технология получения капсулированного пироуглеродом кварцевого песка пиролизом метана. / К.В. Семейко // Энергетика и ТЭК. Минск. — 2013. — № 10. — С.14—15.

15. Сімейко К.В. Піроліз метану в апараті з електротермічним псевдозрідженим шаром / К.В. Сімейко // Збірник наукових праць «Наука і молодь» прикладна серія. – 2013, № 13. – С. 14-16.

16. Перспективи створення у зоні відчуження ядерного реактору з мікротвелами / К.В. Сімейко // Матеріали Другої міжнародної конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDEKO, (25 – 27 квітня 2016 р., м. Славутич). – С. 243 – 245.

17. Мікроплазмова нанотехнологія навуглецьовування кварцу піролізом метану / К.В. Сімейко // Сб. тезисов IV Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии»: «НАНСИС – 2013», (19-22 ноября 2013г., Киев). — К.: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, 2013. — С. 70.

18. Дослідження технології капсулювання кварцевого піску піровуглецем, як сировини для одержання високочистого кремнію / К.В. Сімейко // Зб. тез. доп. Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоеффективність — 2013», (14-16 жовтня 2013р., Київ). — К.: Інститут газу НАНУ, 2013. — С. 94—95.

19. Піроліз метану в апараті з електротермічним псевдозрідженим шаром / К.В. Сімейко // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих учених «Політ 2013» (3-4 квітня 2013р., Київ). — К.: НАУ, 2013. — С. 328.

20. Исследование получения чистого нанопироуглерода в реакторе с электротермическим псевдоожиженым слоем / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Тезисы докладов III международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012 Россия, Украина, Беларусь» (19-22 ноября 2012г., Санкт-Петербург). — Санкт-Петербург: Институт химии силикатов РАН, 2012. — С. 486.

21. Електротермічний піроліз вуглеводнів у киплячому шарі / Н.М. Манчук, К.В. Сімейко, В.О. Богомолов // — Збірник доповідей учасників ІХ Всеукраїнської конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХІХ сторіччя» (27-31 грудня 2010 р., Запоріжжя). – Запоріжжя ПГА, 2010. — С. 145—148.

22. Пат. 117157 Україна, МПК B01J 8/18(2006.01), B01J 8/42(2006.01), B01J 19/14(2006.01), C01B 33/021(2006.01), C01B 33/021(2006.01), C30B 25/10(2006.01), C30B 28/14(2006.01), C30B 31/12(2006.01). Реактор для високотемпературних процесів у псевдозрідженому шарі / К.В. Сімейко, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, В.М. Дмітрієв; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  –  № a201506499; заявл. 01.07.2015; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – 8 с.

23. Пат. 98747 Україна, МПК  C01B 33/023 (2006/01). Спосіб одержання високочистого кремнію / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  –  № а201109562; заявл. 29.07.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. №11.  – 8 с.

24. Пат. 86131 Україна, МПК (2013.01) B01J 8/18(2006.01), B01J 12/00. Реактор для високотемпературних процесів / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  –  № u201309320; заявл. 25.07.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 7 с.

25. Пат. 83147 Україна, МПК C10G 9/32 (2006.01). Реактор для піролізу газоподібних вуглеводнів / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  – № u201303318; заявл. 18.03.2013. опубл. 27.08.2013, Бюл.№16. – 7 с.