Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань

| Семінько Владислав Вікторович – | кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник лабораторії фізики люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів ІСМА НАН України |
| --- | --- |
| Максимчук Павло Олегович – | кандидат фіз.-мат. наук, молодший науковий співробітник лабораторії фізики люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів ІСМА НАН України |
| Григорова Ганна Володимирівна – | молодший науковий співробітник відділу нанокристалічних матеріалів ІСМА НАН України |
| Декалюк Марія Олегівна – | аспірантка лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії ім. О.Палладіна НАН України |

Реферат

Неорганічні нанокристали за відносно недовгий час їх дослідження встигли зарекомендувати себе як ефективні матеріали для люмінесцентної, дисплейної та лазерної техніки, а також для створення різноманітних сенсорів на їх основі. Окрім того, вони являють собою надзвичайно перспективний клас матеріалів для потреб сучасної медицини в якості потенційних люмінесцентних міток та зондів. При цьому такі фактори як форма та розмір наночастки, стехіометрія, однорідність або неоднорідність розподілу домішки по її об’єму можуть значно змінювати оптичні характеристики отриманих матеріалів. Таким чином, дослідження можливостей керування оптичними, і, зокрема, люмінесцентними властивостями нанокристалів шляхом варіювання їх розміру, геометричних параметрів, атмосфери та часу температурної обробки, типу та концентрації домішок є надзвичайно важливим для їх подальших практичних застосувань.  Даний цикл робіт містить всебічне дослідження люмінесцентних властивостей низки неорганічних нанокристалів, які мають значний потенціал для техніки та медицини, а саме активованих РЗ-іонами нанокристалів ортосилікатів, оксидів, фосфатів, боратів та ванадатів, а також вуглецевих точок. Авторами були досліджені механізми, що обумовлюють люмінесцентні характеристики кожного з типів нанокристалів, встановлені фактори, які можуть впливати на дані характеристики, та показані шляхи керування цими характеристиками.

Одним з ключових факторів, що впливають на люмінесцентні властивості активованих кристалів і нанокристалів, є процеси переносу енергії між домішковими іонами, які можуть як обумовлювати більш ефективну доставку енергії до центрів люмінесценції, так і формувати додаткові канали дисіпації енергії збудження. Неоднорідність розподілу домішкових іонів може суттєво змінювати протікання процесів переносу енергії в цих оптичних матеріалах. Ці ефекти можуть мати як негативний (підсилення процесів концентраційного гасіння люмінесценції), так і позитивний (активізація кооперативних процесів збудження люмінесценції) вплив на оптичні характеристики даних матеріалів. Таким чином, питання щодо рівномірності або нерівномірності розподілу іонів домішки у кристалах та нанокристалах є надзвичайно важливим.  Так, відомо, що в об’ємних кристалах явище приповерхневої сегрегації домішкових іонів практично не має ніякого впливу на його оптичні властивості. Проте явище сегрегації може мати суттєвий вплив на розподіл іонів і, відповідно, на люмінесцентні характеристики нанокристалів, для яких кількість домішкових іонів, що задіяні в сегрегаційних процесах, буде порівняною із загальним числом іонів домішки, що було показано нами для низки РЗ-активованих нанокристалів діелектриків [1-5, 8, 13, 19].

Останнім часом багато уваги приділяється новому класу антиоксидантних матеріалів на основі неорганічних нанокристалів, що містять в собі іони зі змінною валентністю, які на відміну від звичайних антиоксидантів здатні до спонтанної регенерації їх антиоксидантних властивостей. До таких матеріалів зокрема належать нанокристали CeO2, антиоксидантні характеристики яких обумовлені можливістю реалізації в них реверсивних редокс-реакцій Ce3+↔ Ce4+. При цьому встановлення детального механізму антиоксидантної дії даних нанокристалів, а також створення на їх основі ефективних матеріалів з контрольованою антиоксидантною активністю при їх введенні у живу клітину залишається актуальною задачею, яка потребує вирішення. Як було встановлено нами, використання методів оптичної спектроскопії дає значний потенціал для вирішення обох цих задач завдяки наявності в нанокристалах CeO2 смуги люмінесценції, обумовленої оптичними d→f переходами іонів Ce3+, стабілізованими кисневими вакансіями, інтенсивність якої залежить від кисневої нестехіометрії нанокристалів діоксиду церію. Залежність кількості Ce3+ центрів у нанокристалі від вмісту кисневих вакансій дозволяє керувати  інтенсивністю Ce3+ люмінесценції нанокристалів шляхом варіювання розміру або атмосфери високотемпературної обробки нанокристала, а також шляхом введення в нього додаткових неізовалентних домішок. Більш того, антиоксидантні властивості нанокристала діоксиду церію так саме безпосередньо залежать від вмісту кисневих вакансій. Таким чином, варіювання розміру нанокристалів та параметрів їх синтезу відкриває можливість отримувати нанокристали, антиоксидантні властивості яких варіюються у широкому діапазоні та можуть контролюватися спектроскопічно, при чому в якості міри антиоксидантної активності виступає інтенсивність d→f люмінесценції іонів Ce3+ [10, 12, 14-15, 21-22, 26, 28, 31].

В останні роки нанорозмірні люмінесцентні частинки різної структури та хімічного складу привертають багато уваги як перспективні матеріали для створення люмінесцентних міток та наноконтейнерів, що можуть бути використані в біологічних дослідженнях. При цьому, при застосуванні наноматеріалів в біології та медицині, необхідно враховувати їх вплив на біологічні процеси. Біологічна активність наночастинок значною мірою залежить не тільки від фізико-хімічних характеристик, включаючи розмір, форму й оточення поверхні наночастинок, але і від присутності в досліджуваній системі іонів електролітів, що сприяють зниженню ζ-потенціалу та агрегації наночастинок. Тому для правильного планування біологічного експерименту необхідне системне дослідження колоїдних властивостей розчинів наночастинок, і зокрема, впливу складу електролітів і органічних молекул на їх агрегативну стійкість. Крім того, дані наночастки можуть виступати в якості бази для створення гібридних органіко-неорганічних люмінесцентних матеріалів для потреб біології і медицини. В циклі робіт були детально досліджені фізико-хімічні властивості колоїдних розчинів люмінесцентних наночасток Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4, Gd0.9Eu0.1VO4 та La0.9Eu0.1VO4 з різними геометричними параметрами, зокрема, їх агрегативна стійкість в різних фізіологічних середовищах, а також були отримані гібридні органіко-неорганічні люмінесцентні наноматеріали на базі даних наночасток

та молекул органічних барвників різної структури [6-7, 11, 16-17, 20, 27, 30].

Дослідження структури і властивостей вуглецевих наноматеріалів широко здійснюються вже протягом декількох десятиліть, проте вони продовжують залишатися актуальними по цей час завдяки унікальним фізичним властивостям цих матеріалів. Водночас з добре відомими вуглецевими структурами такими як графен, вуглецеві нанотрубки та інші, зараз багато уваги також привернуто до нещодавно відкритих флуоресцентних вуглецевих наноструктур, так званих «вуглецевих точок» (CNDs - carbon nanodots). Ці наночастки є дуже перспективними завдяки їх простому та дешевому синтезу, проте обмеженість знань відносно їх структури та спектроскопічних властивостей  обумовила необхідність проведення широкого комплексу фундаментальних досліджень у цьому напрямку. В циклі робіт був детально досліджений зв'язок структури і розміру  вуглецевих точок з їх оптичними властивостями, було вперше отримано та досліджено спектри люмінесценції вуглецевих точок на рівні окремих наночасток та встановлене вибіркове накопичення даних наночасток в апоптичних клітинах [18, 24-25, 29].

Метою даного циклу робіт було створення нових люмінесцентних матеріалів для технічних та біомедичних застосувань на базі неорганічних нанокристалів різної природи та дослідження механізмів, що дозволяють керувати оптичними характеристиками даних нанокристалів.

Наукова новизна циклу робіт полягає в наступному:

- Вперше показано, що причиною виникнення низького порівняно з об’ємними аналогами порогу концентраційного гасіння люмінесценції Pr3+ в діелектричних нанокристалах Y2SiO5:Pr3+, Y2O3:Pr3+, YPO4:Pr3+ та YVO4:Pr3+  є температурно-залежна сегрегація домішкових іонів. Показано, що нерівномірний розподіл домішки спричиняє низку аномальних ефектів таких як формування пар іонів Pr3+  навіть при низькій (1-2 ат.%) концентрації домішки в нанокристалах Y2SiO5:Pr3+. Запропоновано механізми виникнення неоднорідного розподілу домішкових іонів по об’єму нанокристалів Y2SiO5:Pr3+. Показано, що основною причиною цього ефекту є релаксація напружень, що створюються домішковим іоном, радіус якого відрізняється від радіусу регулярного іона, в умовах неоднорідного пружнього поля, обумовленого поверхнею нанокристала. На прикладі нанокристалів Y2O3:Pr3+, YPO4:Pr3+ та YVO4:Pr3+ показано, що явище сегрегації домішкових іонів є загальним для нанокристалічних матриць, у яких іон Pr3+ заміщує іон Y3+. Показано, що ефект неоднорідного розподілу домішкових іонів по об’єму нанорозмірних кристалів, встановлений у даній роботі, може використовуватись, зокрема, для керування кооперативними процесами збудження люмінесценції, що було продемонстровано в на прикладі нанокристалів YVO4: Er3+,Yb3+.

- Вперше показано, що в нанокристалах CeO2 формується два типа оптичних центрів, люмінесценція яких обумовлена різними електронними переходами за участі іонів церію: перший тип – комплекс з перенесенням заряду  Се4+-О2-, другий тип – іони Се3+, стабілізовані кисневими вакансіями. Встановлено, що зміна співвідношення Ce3+/Се4+ в оксиді церію дозволяє контролювати кисневу нестехіометрію за допомогою люмінесцентних властивостей цього матеріалу. Показано, що кисневі вакансії у нестехіометричних нанокристалах CeO2 локалізуються переважно в першій координаційній сфері іона Ce3+. Вперше спектроскопічними методами встановлено,  що концентрація кисневих вакансій у нанокристалах CeO2 зростає зі зменшенням його розміру. Показано, що в нанокристалах CeO2 присутня значна кількість неглибоких електронних пасток, які знаходяться приблизно на 0,2 еВ нижче дна підзони, обумовленої 4f рівнями іона Се4+.

- На основі комплексного використання фізико-хімічних методів аналізу охарактеризовано гідрозолі люмінесцентних наночасток Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4, Gd0.9Eu0.1VO4 та La0.9Eu0.1VO4 з різними геометричними параметрами. Визначено інтервали рН агрегативної стійкості та пороги коагуляції гідрозолів ортованадатів Re1-хEuхVO4 (Re = Y, La, Gd) неорганічними солями і органічними сполуками, в тому числі поверхнево-активними речовинами та барвниками. Встановлено, що в фізіологічних середовищах, які містять сироватку крові, коагуляція наночастинок гідрозолів не відбувається завдяки утворенню стабілізуючого шару компонентів сироватки на поверхні частинок. Результати таких досліджень допускають можливість застосування гідрозолів для ін'єкцій без побічних ефектів агрегації і коагуляції частинок в біологічних рідинах. Показано, що в водних розчинах наночастинок Re1-хEuхVO4 (Re = Y, La, Gd) при додаванні катіонних барвників, завдяки електростатичній взаємодії, відбувається адсорбція молекул барвників на поверхні наночастинок, а в деяких випадках - їх впорядкована агрегація, що дозволяє отримати гібридні органіко-неорганічні люмінесцентні наноструктури. Ступенем упорядкованості молекул в агрегаті можна керувати за допомогою форм-фактора наночастинок. В експериментах in vitro продемонстровано можливість застосування нанокристалів Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4 в якості біологічних зондів та виявлено їх здатність проникати в клітини печінки і акумулюватися в області ядер.

- Вперше детально досліджено спектральні властивості «вуглецевих точок» (CNDs - carbon nanodots) на рівні поодиноких часточок. Встановлено, що на поверхні вуглецевих точок знаходиться лише один емісійний центр. Показано, що CNDs складаються з разних фрагментів вуглецевих наноматеріалів з sp2 та sp3 гібридизацією та створюють  кристалічну цибулиноподібну структуру. Було показано, що CNDs не змінюють своїх флуоресцентних властивостей при зміні розчинника, температури та лужності середовища, що є принципово важливим для подальших застосувань у біологічних напрямках. Була показана нетоксичність вуглецевих точок для клітинних ліній (клітини Хела, Веро) навіть при довготривалій інкубації (48 годин). В біологічних експериментах встановлено, що апоптотичні клітини схильні до накопичення вуглецевих точок у більшій кількості, ніж нативні клітини.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

- Проведене у циклі робіт дослідження дозволило значно розширити сучасні уявлення фізики активованих нанокристалів. На основі аналізу отриманих експериментальних результатів встановлена можливість створення нових оптичних матеріалів на базі нанокристалів шляхом введення в них іонів домішки різного іонного радіусу. Явище температурно-залежної приповерхневої сегрегації домішкових іонів, встановлене у поданому циклі робіт, відкриває можливість керування розподілом домішки по об’єму активованих нанокристалів, а отже, і їх люмінесцентними характеристиками, шляхом простого варіювання параметрів високотемпературної обробки  нанокристалів. Ефект неоднорідного розподілу домішкових іонів по об’єму нанорозмірних кристалів, встановлений у даній роботі, може використовуватись також для керування кооперативними процесами збудження люмінесценції, що було продемонстровано в роботі на прикладі нанокристалів YVO4: Er3+,Yb3+.

- На основі аналізу отриманих експериментальних результатів встановлено можливість контролювати антиоксидантну активність нанокристалів CeO2 та процеси взаємодії даних нанокристалів з активними формами кисню в живій клітині за допомогою методів оптичної спектроскопії. Варіювання розміру, атмосфери обробки та іонів-активаторів дозволило отримати нанокристали CeO2 з різним вмістом іонів Ce3+ і, відповідно, з різними антиоксидантними характеристиками.

- Методика колоїдного синтезу, запропонована в циклі робіт, дозволяє одержувати агрегативно стійкі гідрозолі на основі нанокристалів Re1-хEuхVO4 (Re = Y, La, Gd) з контрольованими геометричними параметрами твердої фази. Відсутність в отриманих гідрозолях токсичних домішок, поверхнево-активних речовин та полімерів, які здатні взаємодіяти з біологічними об’єктами, робить їх придатними до біологічного тестування. Одержані дані дослідження впливу електролітного складу та органічних молекул на агрегативну стійкість гідрозолів дозволяють правильно спланувати біологічний експеримент, а саме, можуть застосовуватися для вибору компонентів інкубаційних середовищ в експериментах in vitro. Результати досліджень поведінки наночастинок гідрозолів в сироватці крові вказують на можливість введення їх у вигляді ін’єкцій в експериментах in vivo без ефектів їх агрегації. Продемонстровано можливість застосування нанокристалів Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4 в якості біологічних зондів. Дані дослідження взаємодії в системі «неорганічна наночастинка-органічна молекула» припускають можливість застосування таких нанокристалів як нанорозмірних носіїв для транспортування органічних молекул у живу клітину.

- Була показана перспективність застосування вуглецевих точок у міченні клітинних структур. Була показана нетоксичність вуглецевих точок для клітинних ліній (клітини Хела, Веро) навіть при довготривалій інкубації (48 годин), що відкриває широкі можливості їх для подальшого використання. Показано, що завдяки маленькому розміру та гідрофільній поверхні, вуглецеві точки можуть легко проникати у середину клітини без будь-яких додаткових процедур та модифікації поверхні.   Було встановлено, що завдяки своїм флуоресцентним характеристикам вуглецеві точки є перспективними для застосувань у мікроскопії високої роздільної здатності. Був розроблений експрес-метод для детектування апоптотичних клітин у клітинній культурі за допомогою візуалізації клітин вуглецевими точками. Було встановлено, що апоптотичні клітини схильні до накопичення вуглецевих точок у більшій кількості, ніж нативні клітини. Базуючись на цьому феномені, клітини, що профарбовані вуглецевими точками можуть бути досліджені різними флуоресцентними методами, такими як спектрофлуорометрія, проточна цитометрія та мікроскопія.

Цикл наукових робіт «Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань» виконувався претендентами протягом 2010 – 2015 років і складається з 31 публікації у фахових наукових виданнях, з них 17 статей у вітчизняних журналах та 14 – у міжнародних. Отримані результати доповідалися на 19 вітчизняних та 10 міжнародних конференціях та були опубліковані в 51 тезах доповідей.  Згідно баз даних Scopus загальний індекс цитування публікацій складає 89, h-індекс =7; згідно баз даних Google Scholar загальний індекс цитування публікацій складає 140, h-індекс =8.

Перелік публікацій

що ввійшли до циклу наукових робіт В.В. Семінька, П.О. Максимчука, Г.В. Григорової та М.О. Декалюк “Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань”, який висунуто на здобуття премії Президента України для молодих вчених

Статті:

- V.V. Seminko, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin and Yu.I. Boyko Mechanisms of local inhomogeneity of dopant concentration in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals // Functional Materials. – 2010. – V. 17, № 3. – P. 375-378.

- A. Masalov, V. Klochkov, P. Maksimchuk, O. Viagin, V. Seminko, D. Vasankov, Yu. Malyukin Suppression of impurity ions optical transitions dephasing in nanocrystals // Наноструктурное материаловедение. – 2010. – №3. – с. 14-19.

- В.В. Семінько, А.О. Масалов, Ю.І. Бойко, Ю.В. Малюкін Температурно-залежна сегрегація домішок у нанокристалах Y2SiO5: Pr3+ та YPO4: Pr3+// Physics and Chemistry of Solid State. – 2011. – т.12, № 2.– С. 402-406.

- V.V. Seminko, A.A. Masalov, Yu.I. Boyko, Yu.V. Malyukin Strong segregation of doped ions in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals // Journal of Luminescence. – 2012. – V. 132, № 9. – P. 2443–2446.

- V.V. Seminko, A.A. Masalov, Yu.I. Boyko, Yu.V. Malyukin Influence of surface segregation on the luminescence properties of doped YVO4 nanocrystals // Optical Materials. – 2012. – V. 34, № 12 – P. 1998-2001.

- V.K. Klochkov, A.V. Grigorova, O.O. Sedyh, Y.V. Malyukin The influence of agglomeration of nanoparticles on their superoxide dismutase-mimetic activity // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2012. – V. 409. – P. 176-182.

- В.К. Клочков, А.В. Григорова, О.О. Седых, Ю.В. Малюкин Характеристики золей nReVO4:Eu3+ (Re = La, Gd, Y, Sm) с наночастицами разной формы и размеров // Журнал прикладной спектроскопии. – 2012. – Т. 79, №5. – С. 738-742.

- V.V. Seminko, P.O. Maksimchuk, N.V. Kononets, A.A. Masalov, Yu.I. Boyko, Yu.V. Malyukin Spectroscopically detected segregation of Pr3+ ions in YPO4:Pr3+ nanocrystals // Functional Materials. – 2012. – V. 19 № 3 – P. 309-312.

- P.O. Maksimchuk, А.А. Masalov, V.V. Seminko, O.G. Viagin, V.K. Klochkov, Yu.V. Malyukin. Abnormal low linewigth temperature broadening observed for YVO:Eu nanocrystals // УФЖ. – 2012. –  т.57, №2 . – с. 193-196.

- П.О. Максимчук, О. Г. Вягин, И. И. Беспалова, А. А. Масалов, Н. Я. Спивак, Ю. В. Малюкин. Влияние кислородной нестехиометрии на формирование люминесцентных центров в нанокристаллах диоксида церия // Бiофiзичний вiсник. – 2012. –28 (1). – C. 79-85.

- A. Grigorova, V. Klochkov, N. Kavok, O. Sedyh Colloidal Nanocrystalline Luminophors Doped by Rare-Earth Ions for Biological Testing // Proc. of the Nanomaterials: Applications and Properties. – 2012. – V.1, No2. – P.11:1-3.

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, V.V. Seminko, Yu.V. Malyukin.Formation of Luminescence Centers in Oxygen-Deficient Cerium Oxide Nanocrystals // Proc. of the Nanomaterials: Applications and Properties. – 2012. –  V.1, No4. – P.04RES06.

- V. V. Seminko, А. А. Masalov, Yu. V. Malyukin Spectroscopically detected segregation of Pr3+ ions in Y2SiO5 nanocrystals // Proc. of the Nanomaterials: Applications and Properties. – 2012. –  V.1, No4. – P.04RESO4.

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, V.V. Seminko, A.V. Aslanov, Yu.I. Boyko, Yu.V. Malyukin Intrinsic luminescence of cerium dioxide nanocrystals // Наноструктурное материаловедение. – 2013. – №3-4. – C.3-6.

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Spectroscopically Detected Formation of Oxygen Vacancies in Nano-Crystalline CeO2–x // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2013. – V.5, №1. – P.01004.

- А.В. Григорова, В.К. Клочков, О.О. Седых, Ю.В. Малюкин Коагуляция коллоидных растворов люминесцентных стержнеподобных наночастиц nLaVO4:Eu3+ // Химия, физика и технология поверхности. – 2013. – Т. 4, № 2. – С. 202-210.

- V. Klochkov, N. Kavok, G. Grygorova, O. Sedyh, Yu. Malyukin Size and shape influence of luminescent orthovanadate nanoparticles on their accumulation in nuclear compartments of rat hepatocytes  // Materials Science and Engineering C. – 2013. – V. 33. – P. 2708-2012.

- A.P.Demchenko, M.O.Dekaliuk Novel fluorescent carbonic nanomaterials for sensing and imaging // Methods and Applications in Fluorescence. – 2013. – V. 1. – P. 042001-042017.

- Н.В. Знаменский, П.О. Максимчук, Ю.В. Малюкин, А.А. Масалов, В.В. Семинько, А.Ю. Шашков Температурно-зависимая сегрегация примесных ионов Pr3+ в нанокристаллах Y2SiO5: Pr3+ и YPO4: Pr3+// ЖЭТФ. – 2013. – т. 143, № 3. - С. 665 – 673.

- В.К. Клочков, А.В. Григорова, О.О. Седых, С.Л. Ефимова Агрегация метиленового голубого и нильского голубого в присутствии наночастиц ReEuVO4 (Re = Gd, Y, La) с различным форм-фактором // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – № 1. – С. 102-109.

- P.O. Maksimchuk, V.V. Seminko, I.I. Bespalova, A.A. Masalov Role of shallow electronic traps formed by oxygen vacancies in formation of luminescent properties of CeO2-x nanocrystals // Functional Materials. – 2014. – V. 21, № 2. – P. 152-157.

- P.O. Maksimchuk, V.V. Seminko, I.I. Bespalova, A.A. Masalov Influence of size of CeO2 nanocrystals on the processes of vacancies formation determined by spectroscopic techniques // Functional Materials. – 2014. – V. 21, № 3. – P. 254-259.

- N.V. Kononets, V.V. Seminko, P.O. Maksimchuk, I.I. Bespalova, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Features of energy transport in EuMgB5O10 and EuP3O9 quasi-one-dimensional lattices // Functional Materials. – 2014. – V. 21, № 2. – P. 158-163.

- S.Ghosh, A.M.Chizhik, N.Karedla, M.O.Dekaliuk, I.Gregor, H.Schuhmann, M.Seibt, K.Bodensiek, I.A.Schaap, O.Schulz, A.P.Demchenko Photoluminescence of Carbon Nanodots: Dipole Emission Centers and Electron–Phonon Coupling // Nano Letters. – 2014. – V. 14. – P. 5656-5661.

- M.O.Dekaliuk, O.G.Viagin, Yu.V.Malyukin, A.P.Demchenko Fluorescent carbon nanomaterials:“quantum dots” or nanoclusters? // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2014. – V. 16. – P. 16075-16084.

- A. Masalov, O. Viagin, P. Maksimchuk, V. Seminko, I. Bespalova, A. Aslanov, Yu Malyukin, and Yu Zorenko Formation of luminescent centers in CeO2 nanocrystals  // Journal of Luminescence. – 2014. – V. 145, № 1. – P. 61-64.

- G. Grygorova, V. Klochkov, O. Sedyh, Yu. Malyukin Aggregative stability of colloidal ReVO4:Eu3+ (Re = La, Gd, Y) nanoparticles with different particle sizes // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2014. – V. 457. – P. 495–501.

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Optically detected effect of size on the oxygen vacancies concentration in cerium oxide nanocrystals// Proc. of the Nanomaterials: Applications and Properties. – 2014. –  V.3, No2. – P. 02NAESF05.

- T. Borisova, A. Nazarova, M. Dekaliuk, N. Krisanova, N. Pozdnyakova, A. Borysov, R. Sivko, and A.P.Demchenko Neuromodulatory properties of fluorescent carbon dots: Effect on exocytotic release, uptake and ambient level of glutamate and GABA in brain nerve terminals // The international journal of biochemistry & cell biology. – 2015. – V. 59. – P. 203-215.

- G. Grygorova, V. Klochkov, S. Yeﬁmova, Yu. Malyukin Effects of orthovanadate-based nanoparticles of various sizes on the aggregation behavior of polymethine dyes in aqueous solutions // Chemical Physics Letters. – 2015. – V. 621. – P. 46–51.

- E.M. Mamotyuk, V.K. Klochkov, G.V. Grygorova, S.L. Yefimova, & Yu.V. Malyukin Radioprotective Effect of CeO2 and GdEuVO4 Nanoparticles in “In Vivo” Experiments // NATO Science for Peace and Security Series: A – Chemistry and Biology. - 2015. – P. 193-197.

Тези:

- V.V. Seminko, A.A. Masalov, O.G. Viagin, I.I. Ganina, Yu.V. Malyukin Temperature dependent impurity segregation in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals // 8th International Conference on Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials, “Synyogora residence” Ivano-Frankivs’k region, Ukraine, May 17-22, 2010, book of abstracts, P. 124.

- В.В. Семинько, А.А. Масалов, И.И. Ганина, Ю.В. Малюкин Использование эффекта приповерхностной сегрегации примеси для создания гетероструктурированных нанолюминофоров (Y2SiO5:Pr3+, YPO4:Pr3+) // Book of abstracts of the Third International Workshop on Advanced Школа – семинар «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения». – 12-15 сентября 2010 г. – Харьков. – с. 37.

- П.О. Максимчук, А.А. Масалов, В.К. Клочков, И.И. Ганина, В.В. Семинько, Ю.В. Малюкин Разработка методов получения наноструктурированных оптических сред с границами раздела металл-диэлектрик // Школа – семинар «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения». – 12-15 сентября 2010 г. – Харьков. – с. 31

- А.А. Масалов, П.О. Максимчук, В.К. Клочков, Ю.В. Малюкин Подавление фонон-стимулированного уширения оптических переходов примесных ионов в нанокристаллах // Школа – семинар «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения». – 12-15 сентября 2010 г. – Харьков. – с. 32.

- P.О.Maksimchuk, A.A.Masalov, V.K.Klochkov, I.I.Ganina, Yu.V. Malukin Preparation of nanostructured optical media with metal-dielectric interfaces// 11-th International Young Scientists Conference “Optics & High Technology Material Science - SPO 2010”, 21-24 October 2010, Kyiv, Ukraine, p.167.

- V.V.Seminko, А.А. Masalov, Yu.V.Malyukin Strong doped ion segregation in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals detected by spectroscopic techniques // Conference for young academics and PhD students “Spectroscopy – Detective in Science”, 15 – 17 June 2011: book of abstracts. – Rostock, Germany, 2011. – P. 14

- V.V. Seminko, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Spectroscopically detected doped ion segregation in Y2SiO5:Pr3+ and YVO4:Er3+,Yb3+ nanocrystals // The third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 17-22 July, 2011 Gdansk, Poland, (IWASOM’2011), Book of abstracts, P.61

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, V.K. Klochkov, Yu.V. Malyukin Supression of photon-stimulated linewidth broadening in GdVO4:Eu nanocrystals // The third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 17-22 July, 2011 Gdansk, Poland, (IWASOM’2011), Book of abstracts, P. 85.

- O.G. Viagin, A.A. Masalov, I.I. Ganina, O.V. Zelenskaya, P.O. Maksimchuk, Yu. V. Malyukin, B.V. Grinyov Scintillation characteristics of nanoporous SiO2 matrixes doped with organic luminophores // The third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 17-22 July, 2011 Gdansk, Poland, (IWASOM’2011), Book of abstracts, P. 167.

- Семинько В.В., Масалов А.А., Малюкин Ю.В. Влияние сегрегации примесных ионов на люминесцентные характиристики нанокристаллов YVO4:Рr3+ и YVO4:Er3+, Yb3+ // Школа – семинар молодых ученых «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 14-17 сентября 2011. - с. 29.

- Максимчук П.О., Масалов А.А., Беспалова И.И., Малюкин Ю.В. Формирование кислородных вакансий в нанокристаллах CeO2 // Школа – семинар молодых ученых «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 14-17 сентября 2011. - с. 28.

- А.В. Григорова, В.К. Клочков, О.О. Седых Ассоциаты наночастиц ортованадатов редкоземельных элементов с катионными красителями как объекты адресной доставки  / // Школа – семинар молодых ученых «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 14-17 сентября 2011. - с. 24.

- V.V. Seminko, А.А. Masalov, P.O. Maksimchuk, Yu.V.Malyukin Non-uniform distribution of doped ions in Y2SiO5:Pr3+ and YVO4:Er3+, Yb3+ nanocrystals detected by spectroscopic techniques // XX International School-Seminar of Galyna Puchkovska "Spectroscopy of Molecules and Crystals", 20-27 September 2011. – p. 179

- P.O. Maksimchuk, А.А. Masalov, V.V. Seminko, V.K. Klochkov, Yu.V.Malyukin Abnormal low linewidth temperature broadening observed for YVO4:Eu nanocrystals // XX International School-Seminar of Galyna Puchkovska "Spectroscopy of Molecules and Crystals", 20-27 September 2011. – p. 206

- Семинько В.В., Масалов А.А., Малюкин Ю.В. Температурно-зависимая сегрегация примесных ионов в нанокристаллах Y2SiO5 и YVO4 // Lumcos, Харьков, 14-18 ноября 2011. - c. 56

- Максимчук П.О., Масалов А.А., Беспалова И.И., Малюкин Ю.В. Формирование фазы полуторного оксида церия в нанокристаллах CeO2. // Lumcos, Харьков, 14-18 ноября 2011. - c. 47

- А.В. Григорова, В.К. Клочков, О.О. Седых Синтез и спектральные характеристики коллоидных нанокристаллических люминофоров, активированных ионами РЗЭ, с различным форм-фактором // Lumcos, Харьков, 14-18 ноября 2011. - c. 106

- Н.В. Кононец, П.О. Максимчук, А.А. Масалов, В.В Семинько,  В.К. Клочков, Ю.В. Малюкин Аномально слабое температурное уширение спектральных линий в нанокристаллах YVO4:Eu  // Lumcos, Харьков, 14-18 ноября 2011, c. 102

- P.O. Maksimchuk, А.А. Masalov, Yu.V.Malyukin Formation of luminescence centers in oxygen-deficient cerium oxide nanocrystals // International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–2012), Kharkiv, Ukraine, 2012.

- А.В. Григорова, В.К. Клочков, О.О.Седых, Ю.В. Малюкин Оптические свойства водных растворов нанокристаллов nReVO4:Eu3+ (Re = Y, Gd, La, Sm) // Четвертая Всеукраинская научная конференция студентов и аспирантов «Химические Каразинские чтения - 2012»: тезисы докладов. – Харьков, 2012. – С. 254.

- А.В. Григорова, В.К. Клочков, О.О.Седых, Ю.В. Малюкин Исследование взаимодействия наночастиц на основе ортованадатов редкоземельных элементов с митохондриальным зондом JC-1 // III  международная научная конференция «Наноструктурные материалы-2012: Россия-Украина-Беларусь» : тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 236.

- V. V. Seminko, А. А. Masalov, Yu. V. Malyukin Doped ion redistribution in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals detected by spectroscopic techniques // The International Summer School “NANOTECHNOLOGY: from fundamental research to innovations”, 26 August – 2 September 2012: book of abstracts - Bukovel, Ukraine, 2012. - P. 55

- A.V. Grigorova, V.K. Klochkov, O.O. Sedyh, Yu.V. Malyukin Optical properties of colloidal ReVO4:Eu3+ (Re=La, Gd, Y) nanophosphors // The International Summer School “NANOTECHNOLOGY: from fundamental research to innovations”, 26 August – 2 September 2012: book of abstracts. – Bukovel (Ukrainе), 2012.- P. 48.

- Григорова А.В., Клочков В.К., Седых О.О., Ю.В. Малюкин Влияние природы и агрегации наночастиц на их антиоксидантные свойства // Международная школа-семинар молодых ученых «Функциональные материалы для науки и техники» : тезисы докладов. – Харьков, 2012. – С. 50.

- П.О.Максимчук, А.А.Масалов, О.Г.Вягин, В.В.Семинько, Н.В.Кононец,  А.В.Асланов, В.К.Клочков, И.И.Беспалова, Ю.В.Малюкин Природа центров свечения в кислород-дефицитных нанокристаллах CeO2-x // Школа-семинар для молодых ученых «Функциональные материалы для науки и техники (ФМНТ-2012)». 10-13 сентября 2012. – Харьков.

- M.O.Dekaliuk, A.P. Demchenko Fluorescent carbon dots: synthesis and spectroscopic properties // Biopolymers and cell J. 8th Annual Scientific Conference “Laugh and Be the Best in Research and Patient Care”, April 5-7, 2013, Prague, Czech Republic. – p. 97

- G. Grygorova, V. Klochkov, O. Sedyh, Yu. Malyukin Effects of colloidal LnVO4:Eu3+ (Ln = Y, Gd, La) on the aggregation of cationic dyes in aqueous solutions // Всеукраинская конференция с международным участием «Химия, физика и технология поверхности», май, 2013: Сборник тезисов докладов - Киев, 2013.- С.33-34.

- Kononets N.V., Seminko V.V., Maksimchuk P.O., Masalov A.A., Malyukin Yu.V. Peculiarities of energy migration processes in EuMgB5O10 and EuP3O9 quasi-one-dimensional matrices // Book of Abstracts of 9-th International Conference Electronic Processes in Organic Materials (ICEPOM-9). May 20-24, 2013.  Lviv, Ukraine. – P. 100.

- P.O. Maksymchuk, A.A. Masalov, I.I. Bespalova, O.G. Viagin, V.V. Seminko, N.V. Kononets, A.V. Aslanov, Yu.V. Malyukin Effect of oxygen nonstoichiometry on the luminescence properties of CeO2-x nanocrystals // Book of Abstracts of 9-th International Conference Electronic Processes in Organic Materials (ICEPOM-9). May 20-24, 2013.  Lviv, Ukraine. – P. 101

- Vladyslav Seminko, Andrey Masalov, Pavel Maksimchuk, Nataliia Kononets,Yuri Malyukin Segregation-controlled formation of specific luminescent properties in Pr3+/Er3+ doped nanocrystals // Book of abstracts of the Fourth «International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM-2013)», July 14-19, 2013. Gdańsk, Poland. – P. 87

- P.O. Maksymchuk, A.A. Masalov, I.I. Bespalova, O.G. Viagin, V.V. Seminko, N.V. Kononets, A.V. Aslanov, Yu.V. Malyukin Nature of luminescence centers in oxygen-deficient nanocrystalline cerium oxide // Book of abstracts of the Fourth «International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM-2013)», July 14-19, 2013. Gdańsk, Poland. – P. 103

- V. Seminko, A. Masalov, P. Maksimchuk, N. Kononets, Yu. Malyukin Segregation of rare-earth ions as a key for manipulation by luminescent properties of doped Y2SiO5 and YVO4 nanocrystals // Book of abstracts of the 15th International Conference-School “Advanced Materials and Technologies”, August 27-31, 2013. Palanga, Lithuania. – P.91

- G. Grygorova, V. Klochkov, O. Sedyh, Y. Malyukin Colloidal ReVO4:Eu3+   (Re=La,  Gd,  Y,  Sm)  Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Applications // Book of abstracts of the 15th International Conference-School “Advanced Materials and Technologies”, August 27-31, 2013. Palanga, Lithuania. – P.48

- M.O Dekaliuk, O.Viagin, Y. Malyukin,  A.P. Demchenko On fluorescent states of carbon nanomaterials: spectral heterogeneity and absence of homo-FRET // Book of abstract of the MAF 13 conference, September 8-11, 2013, Genoa, Italy. – p. 13

- В.В. Семинько, А.А. Масалов, П.О. Максимчук, Н.В. Кононец, А.В. Асланов, Ю.В. Малюкин Влияние процессов сегрегации на люминесцентные свойства нанокристаллов диэлектриков // Школа-семинар «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 15-18 сентября 2013, Харьков, Украина. С. 29

- П.О. Максимчук, А.А. Масалов, О.Г. Вягин, В.В. Семинько, Н.В. Кононец, А.В. Асланов, В.К. Клочков, И.И. Беспалова, Ю.В. Малюкин Природа центров свечения в кислород-дефицитных нанокристаллах CeO2-x // Школа-семинар «Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 15-18 сентября 2013, Харьков, Украина. С. 32

- P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, I.I. Bespalova, O.G. Viagin, V.V. Seminko, N.V. Kononets, A.V. Aslanov, Yu.V. Malyukin Effect of oxygen nonstoichiometry on the luminescence properties of  nanocrystalline cerium oxide // XXI International School-Seminar of Galyna Puchkovska “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, Beregove, Ukraine, 2013.

- M.O. Dekaliuk, A.P. Demchenko Fluorescent carbon dots: synthesis and spectroscopic properties // Book of abstracts of the 2nd Ukrainian-French School Seminar “Carbon Nanomaterials: structure and properties”,  September 16-20,Beregove, Ukraine, 2013. – p.82

- V. Seminko, A. Masalov, P. Maksimchuk, N. Kononets, A. Aslanov, Yu. Malyukin Temperature-controlled redistribution of doped ions in RE-doped Y2SiO5 and YVO4 nanocrystals // Book of Abstracts of 3rd International Scientific-Technical Conference for Young Scientists «Luminescent Processes in Condensed State of Matter (LUMCOS-2013)». – Kharkiv (Ukraine), 2013. – P.29

- M.O. Dekaliuk, A.P. Demchenko Fluorescent carbon nanomaterials: mechanism of fluorescence and perspectives of using for cells studies // 2nd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” August 27-30, 2014, Lviv, Ukraine, p. 8

- N.V. Kononets, V.V. Seminko, P.O. Maksimchuk, I.I. Bespalova, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Energy transport in EuMgB5O10 and EuP3O9 quasi-one-dimensional lattices // 5th International Worcshop on Photoluminescence in Rare-Earth: Photonic Materials and Devices (PRE-2014), 13-16 May 2014, San Sebastian, Spain, O-45

- G.V. Grygorova, V.K. Klochkov, N.S. Kavok, Yu.V. Malyukin Rare-earth doped orthovanadate nanoparticles able to selective accumulation and radiation protection of living cells // Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security 29.05.2014 – 06.06.2014 Sozopol, Bulgaria, p.79.

- N.V. Kononets, V.V. Seminko, P.O. Maksimchuk, I.I. Bespalova, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Abnormal slow relaxation of high energy excitations in EuP3O9 and LaP3O9: Eu3+ // V International Conference for Young Scientists “Low temperature physics”, 2-6 June 2014, Kharkiv, Ukraine, P-161

- N.V. Kononets, V.V. Seminko, P.O. Maksimchuk, I.I. Bespalova, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin Features of energy delocalization in EuMgB5O10 and EuP3O9 quasi-one-dimensional structures // 17th international conference on Luminescence and optical spectroscopy of condensed matter (ICL-2014), 13-18 July 2014, Wroclaw, Poland, P-67

- O. Viagin, A. Masalov, P.Maksimchuk, I.Bespalova, Yu.Malukin, Yu.Zorenko Luminescence centres in CeO2 nanocrystals // 17th international conference on Luminescence and optical spectroscopy of condensed matter (ICL-2014), 13-18 July 2014, Wroclaw, Poland, P-154

- В. В. Семинько, А.А. Масалов, И.И. Беспалова, П.О. Максимчук, Н.В. Кононец, А.В. Асланов, Ю.В. Малюкин Влияние неоднородности упругих полей вблизи поверхности активированных нанокристаллов на их оптические характеристики // Школа-семинар “Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения”, 18-19 сентября 2014 г., Харьков, с.9

- Кононец Н.В., Семинько В.В., Максимчук П.О., Асланов А.В., Масалов А.А., Малюкин Ю.В. Процессы переноса энергии возбуждения в одномерных структурах EuP3O9 и LaP3O9:Eu3+ // Школа – семинар “Сцинтилляционные процессы и материалы для ионизирующего излучения”, 18-19 сентября 2014, Харьков, Украина, С-12

- Волошина  Л.И., Беспалова И.И., Вягин О.Г., Максимчук П.О., Масалов А.А., Малюкин Ю.В. Способы получения наноструктурированных пленок ортосиликата гадолиния, активированного церием // Школа – семинар “Сцинтилляционные процессы и материалы для ионизирующего излучения”, 18-19 сентября 2014, Харьков, Украина, С-13.

- M.O.Dekaliuk, K.A.Pyrshev, A.P.Demchenko C-dots application in living cells experiments // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу 6-10 жовтня 2014, Київ, Україна, с.185

- N. V. Kononets, V. V. Seminko, P. O. Maksimchuk, I. I. Bespalova, A. A. Masalov, Yu. V. Malyukin EuMgB5O10 and EuP3O9 nanostructures with one-dimensional energy transport // 3rd International Conference “Nanotechnologies (Nano-2014)”, October 20-24, 2014, Tbilisi, Georgia, P-68

- P. O. Maksimchuk, A. A. Masalov, I. I. Bespalova, O. G. Viagin,V. V. Seminko, N. V. Kononets, A. V. Aslanov, Yu. V. Malyukin Luminescence centers in stoichiometric and non-stoichiometric CeO2 nanocrystals // 3rd International Conference “Nanotechnologies (Nano-2014)”, October 20-24, 2014, Tbilisi, Georgia, P-77