НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

ПІРОЛІЗ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

СІМЕЙКО Костянтин Віталійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту газу НАН України

РЕФЕРАТ

Київ – 2016

Актуальність теми. Проблема підвищення енергоефективності традиційних і новітніх термічних технологій є вельми актуальною. Одним з цікавих і важливих напрямів термічних технологій є одержання піровуглецю піролізом вуглеводневих газів, зокрема технології піровуглецевого капсулювання. Такі технології потрібні для виробництва мікротвелів для атомної енергетики, при одержанні надчистих вуглецевих відновників для виробництва «сонячного» кремнію «безхлорним» методом, для виробництва піровуглецевих порошків підвищеної чистоти (метод самокапсулювання), одержання нових напівпровідникових матеріалів, одержання карбіду кремнію підвищеної чистоти, тощо.

Технології створення мікротвелів, тобто пірокапсульованих оксидів урану та (або) торію зараз набувають особливої актуальності. Дослідження, що ведуться у Росії (РНЦ «КИ», ВНИИАМ, НПО «Луч», ОКБ «Гидропресс»), Франції (Framatome), США (PPNL) та Японії (Hitachi) показують, що мікротвели дозволять в декілька разів підвищити безпеку і ресурс роботи атомних реакторів, в першу чергу, типу ВВЕР та РВПК (РБМК). Однак, все більшої актуальності набувають реакторні установки VI покоління.

Дослідження піролізу вуглеводневих газів у реакторах з ЕТПШ проводили наступні вчені: Богомолов В.А., Сукачев А.І., Курбаков С.Д., Махорін К.Е., Карп І.М., Кожан О.П., Карлін В.В. та ін. На деякий час науковий інтерес до цього напряму згас. Але зараз, завдяки актуальним запитам енергетики, матеріалознавства, нанотехнологій та інш. цей інтерес відновився. Відомі технології одержання піровуглецю створено без використання сучасних методів щодо поліпшення тепломасообмінних показників, енергоефективності та енерготехнологічної оптимізації. Це стримує практичну реалізацію таких технологій. Однією з важливих теплофізичних та технологічних задач є вибір оптимальної технології піролізу і пірокапсулювання, з можливістю керування кількістю та щільністю осадженого піровуглецю.

Більшість відомих технологій одержання піровуглецю створено без використання сучасних методів щодо поліпшення тепломасообмінних показників, енергоефективної та енерготехнологічної оптимізації. Це стримує практичну реалізацію технологій одержання нових піровуглецевих матеріалів. Тому, дослідження направлені на теплофізичне вдосконалення та підвищення енергоефективності технологій одержання матеріалів капсульованих піровуглецем є актуальними.

Мета роботи: створення теплофізичних і технологічних засад енергоефективної технології одержання капсульованих піровуглецем матеріалів піролізом вуглеводневих газів.

Задачі дослідження:

1. Обґрунтувати актуальність розробки технології і обладнання для піролізного капсулювання піровуглецем порошків та визначити першочергові задачі теплофізичних і технологічних досліджень у цьому напрямку.

2. Вивчити механізми і термодинамічні особливості процесу піролізу вуглеводневих газів.

3. Створити дослідні високотемпературні лабораторні та пілотну піролізні установки, придатні для дослідження теплофізичних і технологічних процесів в електротермічному псевдозрідженому шарі (ЕТПШ).

4. Дослідити електротермічне нагрівання електропровідних частинок псевдозрідженого шару (ПШ), вивчити та визначити його особливості в порівнянні зі звичайними методами нагрівання.

5. Дослідити технологічні можливості піролізу вуглеводнів в ЕТПШ, зокрема щодо керованості процесу одержання покриттів різної товщини.

6. Визначити склад скидних газів в залежності від параметрів процесу та розробити пропозиції, щодо утилізації цих газів.

7. Напрацювати партії пірокапсульованого матеріалу та дослідити можливості його практичного використання.

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Обґрунтована актуальність досліджень з розробки технології капсулювання дисперсних матеріалів піровуглецем. Доведена ефективність технології пірокапсулювання саме за технологією піролізу вуглеводнів у ЕТПШ та  визначені основні показники технології та склад скидних газів в залежності від параметрів процесу.

2. Вперше розроблена і реалізована методика розрахунку кількості вуглецю який виділяється газами у процесі піролізу для випадків коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів.

3. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту.

4. Вперше для вивчення піролізу поруч з класичними теплофізичними методами застосовано електронно-мікроскопічний аналіз та рентгенівський мікроаналіз та досліджена можливість керування густиною і товщиною пірокапсулюючого вуглецевого покриття.

5. Термодинамічними розрахунками доведена можливість відновлення кремнію вуглецем, особливо при зниженні тиску процесу.

Практичне значення одержаних результатів:

1. Розроблено основи енергоефективної технології, яка має перспективу застосування в наступних сферах:

- в атомній енергетиці: для створення мікротвелів;

- у сонячній енергетиці та електротехніці: виробництво напівпродукту для одержання чистого кремнію та одержання карбіду кремнію, а також для технології одержання нових напівпровідників;

- у спецметалургії: виробництво шихти для карботермічного відновлення термодинамічно стійких оксидів.

2. Розроблено і відпрацьовано пілотний реактор з ЕТПШ, який може бути використаний для подальшої розробки нових піролізних технологій.

3. Показана можливість утилізації скидних газів піролізу в якості паливного газу або газу-відновника, а також з можливістю повного самозабезпечення процесу електричною енергіею.

4. Експериментально доведена можливість карботермічного відновлення кремнію з пірокапсульованого вуглецем діоксиду кремнію.

Для проведення дослідження карботермічного відновлення капсульованого піровуглецем кварцевого піску у печі з мікрохвильовим нагріванням, кварцовий пісок з вмістом піровуглецю 33% був переданий компанії JPM Silicon GmbH (Braunschweig, Німеччина). Після проведення карботермічного відновлення були одержані зразки металічного кремнію краплевидної форми.

Порівняння теоретичних можливостей досягнення мінімальних питомих енерговитрат, для одержання кремнію, вказують на енергоефективність технології з пірокапсулюванням, в порівнянні з плазмовим відновленням та хлорним Siemens-процесом.

Підписані договори про співробітництво щодо використання нашої технології з Інститутом тепло- і масообміну ім. А.В. Ликова БАН (Мінськ) та компанією JPM Silicon GmbH (Braunschweig, Німеччина), є запит на створення установки з ЕТПШ для Інституту надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАНУ (м.Київ).

Розроблену технологію можливо використовувати для нанесення піровуглецевого покриття на частинки мікросферичного палива (мікротвелів) для ядерних реакторів. Поданий проект в ДП НАЄК «Енергоатом» отримав позитивну рецензію, з рекомендацією орієнтуватися на реактори VI покоління.

Створено консорціуми, розроблені та подано проекти: “Obtaining new semiconductors on the basis of carbon materials (SemiCAM)” та “Development and research of production technology of silicon carbide with improved semiconducting properties (SemiSIC)” для участі в програмі Horizon 2020 (К.В. Сімейко - керівник обох проектів).

В Україні не має аналогів розробленій технології, перевага над іноземними аналогами – високий вихід та чистота піровуглецевих покриттів.

Результати досліджень викладено у 22 публікаціях, в т.ч. в 14 статтях у реферованих журналах, 3 патентах. Індекс цитування згідно баз даних Scopus складає 1. Роботи автора процитовано в більш ніж 12 наукових і науково-прикладних журналах.

Публікації об’єднані в цикл, оскільки в цих публікаціях висвітлений результат робіт, які окрім створення технології одержання піровуглецю та водню, дають можливість широкого застосування піролізу вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі в різних галузях науки та техніки.

Список публікацій за даною науковою працею

1. Семейко К.В. Использование электротермического псевдоожиженого слоя в качестве внешнего нагревательного элемента реактора / К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 1. – С. 58 – 64.

2. Семейко К.В. Исследование процесса осаждения твердого углерода при пиролизе углеводородных газов / К.В. Семейко, В.К. Безуглый, А.П. Кожан, Б.И. Бондаренко //  Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 2. – С. 18 – 24.

3. Семейко К.В. Перспективы использования микротвэлов в атомной энергетике  / К.В. Семейко // Энергетика и ТЭК. – Минск.  – 2015. – № 7/8. – С. 14 – 16.

4. Bondarenko B.  Development of technological foundations for pure silicon production by carbothermic reduction  /  B. Bondarenko, V. Bogomolov, A. Kozhan, A. Khovavko, V. Nazarenko, K. Simeiko //  International journal of energy of clean environment. – 14(2–3). – 2013. – P. 183–189.

5. Сімейко К.В. Теплофізичні та аеродинамічні характеристики реактору для піролізу вуглеводневих газів / К.В. Сімейко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Теплоенергетика, інженерія довкілля, автоматизація). – 2014. – № 792. – С. 3 – 8.

6. Богомолов В.А. Капсулирование кварцевого песка пироуглеродом в электротермическом псевдоожиженом слое / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, Б.И. Бондаренко, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2013. — № 5. — С. 36—40.

7. Сімейко К.В.  Теплові характеристики реактору для одержання капсульованого піровуглецем кварцевого піску при проходженні процесу піролізу метану / К.В. Сімейко // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2013. — № 4. — С. 119—123.

8. Simeiko K. Thermal influence of microdischarge plasma on the process of receiving of quartz sand encapsulated by pyrocarbon / K. Simeiko // Proccedings of the National Aviation University. — 2014. — N 2. — P.131—135.

9. Богомолов В.А. Механизм пиролиза метана / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, О.Б. Бондаренко, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2013. — № 3.  – С. 23—27.

10. Бондаренко Б.И. Перспективы технологии получения солнечного кремния восстановлением кварцевого песка пироуглеродом / Б.И. Бондаренко, Г.В. Жук, А.П. Кожан, В.А. Богомолов, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. —  2012. — № 1. —  С. 23 —27.

11. Кожан А.П. Исследование процесса получения водорода пиролизом углеводородов в аппарате с электротермическим псевдоожиженным слоем / А.П. Кожан, В.А. Богомолов, А.И. Ховавко, Б.И. Бондаренко, К.В. Семейко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. —  2012. — № 2. —  С. 27—31.

12. Сімейко К.В. Дослідження можливості карботермічного відновлення кремнію / К.В. Сімейко // Відновлювальна енергетика. — 2014. — №1. — С. 44—47.

13. Семейко К.В. Микроплазменная технология получения капсулированного пироуглеродом кварцевого песка пиролизом метана. / К.В. Семейко // Энергетика и ТЭК. Минск. — 2013. — № 10. — С.14—15.

14. Сімейко К.В. Піроліз метану в апараті з електротермічним псевдозрідженим шаром / К.В. Сімейко // Збірник наукових праць «Наука і молодь» прикладна серія. – 2013, № 13. – С. 14-16.

15. Мікроплазмова нанотехнологія навуглецьовування кварцу піролізом метану / К.В. Сімейко // Сб. тезисов IV Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии»: «НАНСИС – 2013», (19-22 ноября 2013г., Киев). — К.: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, 2013. — С. 70.

16. Дослідження технології капсулювання кварцевого піску піровуглецем, як сировини для одержання високочистого кремнію / К.В. Сімейко // Зб. тез. доп. Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоеффективність — 2013», (14-16 жовтня 2013р., Київ). — К.: Інститут газу НАНУ, 2013. — С. 94—95.

17. Піроліз метану в апараті з електротермічним псевдозрідженим шаром / К.В. Сімейко // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих учених «Політ 2013» (3-4 квітня 2013р., Київ). — К.: НАУ, 2013. — С. 328.

18. Исследование получения чистого нанопироуглерода в реакторе с электротермическим псевдоожиженым слоем / В.А. Богомолов, А.П. Кожан, А.И. Ховавко, К.В. Семейко // Тезисы докладов III международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2012 Россия, Украина, Беларусь» (19-22 ноября 2012г., Санкт-Петербург). — Санкт-Петербург: Институт химии силикатов РАН, 2012. — С. 486.

19. Електротермічний піроліз вуглеводнів у киплячому шарі / Н.М. Манчук, К.В. Сімейко, В.О. Богомолов // — Збірник доповідей учасників ІХ Всеукраїнської конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХІХ сторіччя» (27-31 грудня 2010 р., Запоріжжя). – Запоріжжя ПГА, 2010. — С. 145—148.

20. Пат. 98747 Україна, МПК  C01B 33/023 (2006/01). Спосіб одержання високочистого кремнію / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  –  № а201109562; заявл. 29.07.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. №11.  – 8 с.

21. Пат. 86131 Україна, МПК (2013.01) B01J 8/18(2006.01), B01J 12/00. Реактор для високотемпературних процесів / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  –  № u201309320; заявл. 25.07.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 7 с.

22. Пат. 83147 Україна, МПК C10G 9/32 (2006.01). Реактор для піролізу газоподібних вуглеводнів / В.О. Богомолов, Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан, К.В. Сімейко; заявник і патентовласник: Інститут газу НАН України.  – № u201303318; заявл. 18.03.2013. опубл. 27.08.2013, Бюл.№16. – 7 с.