Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

РЕФЕРАТ

Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій.

МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМОВКИ КУЗОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛІВ

ЧАПЛИГІН Євген Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Харків – 2014

РЕФЕРАТ

роботи «Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів»

Мета роботи – розв’язання важливої прикладної задачі щодо розробки обладнання для формування кутів в кузовних панелях автомобільних кузовів та з’єднання окремих частин рамних конструкцій автомобілів за допомогою магнітно-імпульсних технологій обробки металів.

Наукова новизна роботи:

вперше:

- отримано аналітичні рівняння для магнітного тиску на масивні провідники;

- отримано аналітичні рівняння для магнітного тиску на тонкостінні провідники;

- проведено теоретичний аналіз силової дії на тонкостінні провідники;

- проведено теоретичний аналіз електромагнітних та механічних характеристик полів що створюються прямокутними індукторними системами – інструментами магнітно-імпульсної обробки металів, різної конструкції;

- створено нові конструкції індукторів на основі результатів теоретичної роботи та практичної апробації;

крім того, набули подальшого розвитку:

- технології магнітно-імпульсної обробки металів, а саме формування кутів обшивки кузова автомобіля, та з’єднання елементів автомобільних рам;

- удосконалено індукторні системи для магнітно-імпульсного формування кутів зовнішньої обшивки автомобілів та систем для з’єднання елементів конструкції автомобільних.

Робота продовжується і по теперішній час та є невід’ємною частиною наукової діяльності що проводиться на кафедрі фізики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Практична цінність. Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано дану науково-дослідну роботу.

- Усунення вм’ятин пошкоджених елементів автомобільних кузовів.

- Аналіз відомих способів магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металів.

- Розробка обладнання для магнітно-імпульсного рихтування елементів автомобільних кузовів.

- Розробка обладнання для магнітно-імпульсного з’єднання елементів автомобільних рам.

Загальна кількість публікацій автора по темі складає 29 статей, 21 патент, 2 монографії та 2 науково-дослідної роботи. Серед них за темою роботи 18 наукових видань та 8 патентів.

###### СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

- Батыгин Ю. В. Использование энергии импульсных полей в автомобильной промышленности. // Ю. В. Батыгин , А.В. Бажинов, Е.А. Чаплыгин / Автомобильный транспорт. – Харьков: ХНАДУ. – 2005. - Вып.16. - С.349-352.

- Батыгин Ю. В. Вихревые токи в плоских листовых заготовках // Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин /Електротехніка і електромеханіка. – 2006. - №5. - С.54-59.

- Батыгин Ю. В. Реализация и перспективы магнитно-импульсных методов в развитии передовых технологий современности // Ю. В. Батыгин, Г. С. Сериков, Е. А. Чаплыгин / Автомобильный транспорт. Сб. науч. трудов. - Вып. 18. – 2006. - С.83-87.

- Батыгин Ю. В. Возможности магнито-импульсной технологии для рихтовки кузовных элементов автомобилей // Ю. В. Батыгин, В. И. Лавинский, Г. С. Сериков, Е. А. Чаплыгин / Физические и компьютерные технологии, ХНПК «ФЭД». - Харьков 2007. - С.352-355.

- Батыгин Ю.В. Переходной процесс при разряде емкостного накопителя в магнитно-импульсной установке // Ю.В. Батыгин, В.В. Воробьёв, Щ.В. Гнатова, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин / Вісник НТУ ”ХПІ”.– Харків: ”ХПІ”, 2011. – №3. – С. 78 - 87.

- Батыгин Ю.В. Экспериментальные исследования электромагнитных процессов в индукторной системе с протяжённым одновитковым соленоидом прямоугольной формы для штамповки углов // Ю.В. Батыгин, С. А. Драченко, Г. С. Сериков, Д. О. Смирнов, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин / Санк-Петербург, Россия / под. Ред. А.П. Кудинова. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010 –  311 с. – С.117 –122.

- Батыгин Ю.В. Особенности магнитно-импульсной обработки металлов в технологиях современности // Ю.В. Батыгин, Щ.В. Гнатова, А.А.Степанов, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин / Харків: Електротехніка і електромеханіка, 2011. –№1.– С 72 – 75.

- Батыгин Ю.В. Расчётные характеристики магнитно-импульсной установки для обработки металлов серией импульсов // Ю.В. Батыгин, В.В. Воробьёв, Щ.В. Гнатова, Г.С. Сериков, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин / Вісник НТУ ”ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2011. – №12. – С.86-95.

- Гнатов А. В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Магнитно-импульсные технологии для формовки кузовных элементов автомобиля: монографія / А. В. Гнатов, Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 – 208 с.

- Исследование эффективности различных схем  подключения конденсаторов в разрядном контуре магнитно-импульсной установки / Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов, Е. А. Чапыгин [и др.] // Вісник НТУ ”ХПІ”. – Х. : НТУ ”ХПІ”. – 2012. – № 28. – С. 79–85.

- Экспериментальные исследования электромагнитных процессов в индукторной системе с протяжённым одновитковым соленоидом прямоугольной формы для штамповки углов: Высокие технологии, исследования, промышленность. Т.2: сборник трудов девятой международной научно-практической конференции [«Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышенности»], (Санкт–Петербург 22 – 23.04.2010.) / Под. Ред. А. П. Кудинова / Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов, С. А. Драченко, Г. С. Сериков, Д. О. Смирнов, Е. А. Чаплыгин – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010 – 311 с. – С. 117–122.

- Гнатов А. В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Магнитно-импульсные технологии бесконтактной рихтовки кузовных элементов автомобиля: монография / А. В. Гнатов, Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 – 242 с.

- Батыгин Ю. В. Прогресивні технології в автотранспортних засобах. – Ч. 1: Фізичні основи магнітно-імпульсних технологій для формовки кузовних елементів автомобіля: навч. посіб / Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, Є. О. Чаплигін. – Х. : ХНАДУ, 2011 – 160 с.

- Прогресивні технології в автотранспортних засобах. – Ч. 2: Фізичні основи магнітно-імпульсних технологій безконтактного рихтування кузовних елементів автомобіля.: навч. посіб. / Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, Є. О. Чаплигін, І. С. Трунова. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 176 с.

- Применение прогрессивных магнитно–импульсных технологий в автопромышленности: Высокие технологии, образование, промышленность. Т.2: сборник статей одиннадцатой международной научно–практической конференции [«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности»], (Санкт–Петербург, Россия 27 –27 апреля 2011) / А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин / под. Ред. А.П. Кудинова. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2011 – 321 с. – С. 122–124.

- Фізичні основи прогресивних магнітно-імпульсних технологій в виробництві та ремонті АТЗ: навч. посіб / [Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, Є. А. Чаплигін, Щ. В. Аргун та ін]. – Х. : ХНАДУ, 2013 – 336 с.

- Исследование зависимости коэффициента передачи энергии от индуктивной нагрузки в согласующих устройствах цилиндрического тип / Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин, И. С. Трунова. – Х. : Вісник НТУ ”ХПІ”,  2012. – № 61. – С. 82–94.

- Гнатов А. В. Магнитно-импульсные технологии для бесконтактной рихтовки корпусных элементов транспортных средств / А. В. Гнатов // Науковий вісник ХДМА. – Херсон : ХДМА. –2012. – № 2 (7). – С. 108–114.

ПАТЕНТЫ

- Пат. 31309, В21Д26/14. Індуктор для магнітно-імпульсного формування кутів у вигнутих листових металевих заготівках / Батигін Ю. В., Сєріков Г. С., Чаплигін Є. О.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – 10.04.2008. Бюл. №7, 2008р.

- Пат. 44933 України, В21 Д 26/14. Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів / Ю. В. Батигін, О. Ю. Бондаренко, А. В. Гнатов, Г. С. Сєриков, Є. О. Чаплигін; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u200903072 заявл. 01.04.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл. №20.

- Пат. 61417 Україна, В21 D 26/14. Генератор багатократних імпульсів струму для обробки металів тиском імпульсного магнітного поля / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Гнатова Щ. В., Трунова І. С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2010 13096 ; заявл. 04.11.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

- Пат. 61088 України, В21 Д 26/14. Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів з розгалуженим колом комутуючих пристроїв / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Воробйов В. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2010 12932 заявл. 01.11.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.

- Пат. 68745 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготовок / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Трунова І. С., Аргун Щ. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u 2011 11225 заявл. 21.09.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

- Пат. 73733 України, В21 Д 26/14. Генератор багаторазових уніполярних імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Аргун Щ. В, Чаплигін Є. О., Дзюбенко О. А., Дробінін О. М; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 02178 заявл. 24.02.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

- Пат. 74736 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів заготівок одновитковим прямокутним індуктором, що складається з двох паралельних гілок та розташований над допоміжним екраном / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., С. О. Щиголєва, Є. О. Чаплигін, А.В. Гопко, О. М. Дробінін.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 04717 заявл. 17.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.

- Пат. 76845 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металів уніполярними імпульсами струму / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Бондар С. В. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 06162 заявл. 22.05.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

Науково-технічні результати в порівнянні з світовими аналогами.

Комплекси для магнітно-імпульсній обробці металів що розробляються в рамках представленої роботи мають декілька світових аналогів.

США: «Boeing», «Electroimpact», «Fluxtronic». Недоліки їх систем: наявність двох джерел енергії; складність необхідної сильно-струмової електроніки і великі витрати на комплектуючі; низька надійність в експлуатації; висока собівартість.

Європа Концерн «Beulentechnik AG». Недоліки їх систем: складний та не технологічний у виготовленні інструмент - багатовиткова котушка, що є недовговічною у експлуатації; можливість роботи тільки з феромагнетиками (сталь); обмежений принцип дії.

Аналоги запропонованим комплексам випускають фірми Boeing, Electroimpact, Fluxtronic, але ж їх вартість (~200 тис. $) стримує інші фірми, щодо придбання цих комплексів.

Аналогічна ситуація спостерігається й з фірмами, організаціями та підприємствами, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням, ремонтом та відновленням автотранспортної техніки. Монополія фірми Beulentechnik AG в цінотворчій політиці на аналогічну продукцію, створила достатньо високу її вартість. В порівнянні з існуючими аналогами можна виділити основні переваги створеного обладнання: одне джерело живлення, у аналогів – два; можливе застосування з будь-яким металом (магнітним чи немагнітним), у аналогів – або той або інший; можливість роботи як в однократному  так і в серійному режимі подачі імпульсів, у аналогів – тільки в одному з режимів; доволі низька ціна виробництва ~ 20 тис. у.о., у аналогів – від 40 до 200 тис. у.о..

Зазначені причини обумовлюють вельми мале їх поширення та впровадження в ремонтній та обслуговуючий галузі транспортної техніки. Комплекс розроблений за результатами даної роботи, в тому числі, володіє значними перевагами перед згаданими конкурентами.

По-перше. Це ціна. Вартість одного комплексу складатиме ~ 20 тис. $.

По-друге. Автори запропонованого комплексу є власниками інтелектуальної власності (патентної документації) на всі прогресивні і новітні технічні рішення, що вказує, як на їх пріоритет у порівнянні з конкурентами, так на інтелектуальний потенціал в принципово нових розробках та їх впровадженнях.

По-третє. Запропонований комплекс має цілий ряд технічних новацій та конструктивно-технічних переваг у порівнянні з конкурентами.

По-четверте. В Україні, Росії, Білорусії та в інших країнах СНД аналогів пропонованому комплексу не існує.

Впровадження.

Результати роботи отримали продовження у держбюджетній тематиці та впровадженні на різних підприємствах і станціях технічного обслуговування України: ТОВ «НМУ «Електропівденмонтаж»»; СТО ПП «Сіндікаєв Ю.Н»; СТО ЧП «Свистун Г.Д.»; ПП «МОТОР ТРАНС»; ПАТ «Харків-Авто».

Економічна ефективність.

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірних робіт:

| Назва роботи, № договору | Замовник | Обсяг робіт, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Дослідження принципових можливостей магнітно-імпульсних технологій для розділення металевих та діелектричних об’єктів. Договір № 46-01-11 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Поліграф Груп» | 88 тис. грн. |
| Розробка математичної моделі розрахунку НДС композитних елементів ракетоносіїв під дією ударних навантажень. Договір № 52-03-13-2013 | Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України | 55 тис. грн. |
| Всього |  | ∑ 143 тис. грн. |

ВИСНОВКИ

Робота присвячена вирішенню виробничих проблем сучасного автомобілебудування, які виникли та висунутих провідними світовими виробниками в останні п'ять – десять років (USA, «Ford Motor Comp.», Germany, «VolksWagen»). Оскільки мова йде про нових інструментах магнітно-імпульсних методів, принципова розробка яких істотно відрізняється від підходів до традиційних механічних технологіях, на основних положеннях проведеного розгляду зупинимося дещо детальніше.

Електродинамічні зусилля зумовлені впливом зовнішніх полів, а їх взаємодією з струмами, індукованими в оброблюваних заготовках!

Отже,

1. Для інструменту-індуктора, призначеного для магнітно-імпульсного формування кутів із заданим рівнем чіткості, отримано, що

– одновитковий індуктор прямокутної форми, поміщений у внутрішню порожнину плоского кута вигнутого металевого листа, збуджує інтенсивні магнітні поля з амплітудою, достатньої для реалізації процесу його механічного деформування;

( у разі квазікомпланарності індуктора і горизонтальній площині вигину має місце перевищення величини максимуму поля і тиску, збуджуваного в зоні «далекого» струмопроводу (щодо формованого кута), над відповідною величиною в області «ближнього» струмопроводу;

( збільшення кута нахилу площини витка індуктора до відповідної поверхні до ~ призводить до значного зниження впливу «далекого» струмопроводу на процеси в робочій зоні, а варіація у взаємному розташуванні витка і однієї з поверхонь плоского кута попередньо вигнутого листового металу дозволяє реалізувати суттєву концентрацію поля і тиску в безпосередній близькості від вигину;

( поперечна довжина дрота - його ширина значно знижує амплітуди порушуваних полів і тисків;

( комбінування кута нахилу площини, у якій розташовані струмопроводи, і ширини «далекого» струмопроводу дозволяє реалізувати досить високий рівень концентрації сил магнітного поля і тиску в кутовий зоні вигнутого металевого листа (з амплітудою в десятки );

( в оптимальному варіанті конструкції інструменту-індуктора, що складається з двох витків прямокутної форми з одним загальним струмопроводом, можливо максимально сконцентрувати сили магнітного тиску в центрі кута вигнутого металевого листа і одночасно розвантажити його віддалені області.

2. Для інструменту-індуктора, призначеного для магнітно-імпульсного зчленування порожнистих прямокутних трубчастих профілів, отримано, що

– деформування порожнистих трубчастих заготовок з різним рівнем жорсткості може бути здійснено за допомогою двох або чотирьох одновиткових прямокутних соленоїдів, розташованих по площинах внутрішніх стінок об'єктів що деформуються;

( в системах з двох одновиткових соленоїдів концентрація зусиль у кутових зонах призводить до появи рівнодійної сили тиску з амплітудою ( тиск з боку одного витка індуктора), яка спрямована до центру кута і цілком достатня для практичної реалізації заданої виробничої операції;

( розвиток процесів "роздачі" оброблюваної заготовки має відбуватися за рахунок її розтягування по кутах профілю поперечного перерізу;

( в системах з чотирьох одновиткових соленоїдів так само, як і для двовиткового індуктора, максимуми просторового розподілу полів і тисків зосереджені поблизу внутрішніх кутів оброблюваної заготовки, а концентрація порушуваних зусиль на двох взаємно ортогональних площинах означає появу рівнодійної сили тиску з амплітудою , спрямованої до центру кута і достатній для практичної "роздачі" прямокутної труби;

( дієвість з боку двох і чотирьох виткового індукторів не оцінюється прямо пропорційною залежністю між кількістю витків та амплітудами порушуваних сил магнітного тиску, ,багатовитковий варіант індукторного системи (4 витка) володіє меншою ефективністю порівняно з очікуваним можливим результатом;

( підвищення ефективності многовиткових індукторних систем можливе за рахунок вибору форми поперечного перерізу витків їх в областях зчленування суміжних струмопроводів при найменших діелектричних зазорах між ними.

Особливо слід виділити методологію розробки інструментів магнітно-імпульсних методів, що включає в обов'язковому порядку не тільки теоретичне обґрунтування, але й експериментальну перевірку достовірності отриманих результатів. Ці експерименти можуть проводитися як у реальних, так і в модельних умовах. Останній підхід значно більш простим у практичній реалізації при наявності відповідного силового і вимірювального обладнання.

Його висновки, найбільш значущі для практики, сконцентровані в наступних положеннях.

1. Для формування кутів у вигнутих металевих листах найбільш прийнятна з точки зору ефективності порушуваних сил магнітного тиску в кутовий зоні вигину запропонована конструкція індуктора з двох прямокутних витків з загальним струмопроводи, розміщених уздовж лінії кутового вигину, і послідовним підключенням їх до магнітно-імпульсної установки - джерела електромагнітної потужності.

2. Для роздачі порожніх труб прямокутного перерізу найбільш прийнятна по простоті виконання і достатньої ефективності индукторная система з двох компланарних прямокутних витків, розміщених на протилежних поверхнях внутрішньої порожнини труби.

Автор роботи 						Є. О. Чаплигін