Министерство образования и науки Украины

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЭнергоресурсоСберЕгаюЩИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ

- ПУШКАРЕВА Екатерина Константиновна − доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой Киевского национального университета строительства и архитектуры.

- ДВОРКИН Леонид Иосифович − доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Национального университета водного хозяйства и природопользования.

- ГРАДОБОЕВ Олег Владимирович − директор ООО «Балаклейский шиферный завод».

- ЗАЙЧЕНКО Николай Михайлович − доктор технических наук, профессор, проректор, заведующий кафедрой Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

- КАГАНОВСКИЙ Александр Семенович − кандидат химических наук, генеральный директор ООО «АС Капитал менеджмент».

- ПЛУГИН Андрей Аркадьевич − доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.

- ТИМОШЕНКО Сергей Анатольевич ( кандидат технических наук, первый заместитель председателя правления ( генеральный директор ПАО «Домостроительный комбинат №4»

- ШАБАНОВА Галина Николаевна − доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

реферат

Киев − 2014

Современный этап развития индустриального строительства имеет определенные особенности и требует использования высококачественных бетонов полифункционального назначения (high performance concrete), получение которых возможно только при проектировании их состава как композиционных материалов. Высококачественный бетон является примером композиционного материала и отличается сложностью структуры, количеством и характером компонентов, особенностями межфазной поверхности, формирование которой определяется проявлением аддитивных или синергетических эффектов и имеет непосредственное влияние на эксплуатационные свойства материала.

Основная рабочая гипотеза авторов базируется на том, что регулирование свойств бетона как композиционного материала возможно на различных иерархических уровнях его структуры и достигается на микроуровне за счет изменения состава вяжущего вещества, входящего в состав матрицы, использования всех видов активации процессов гидратации и твердения, а также изменения величины водоцементного отношения (В/Ц); на мезо- и макроуровне − корректировкой вида и гранулометрического состава заполнителя (крупного, мелкого) и наполнителя; применением микронаполнителей, которые синер-гетически взаимодействуют с вяжущим веществом, изменяя микроструктуру матрицы; введением добавок и примесей; использованием различных элементов для армирования, в том числе природных волокнистых материалов.

Выполненная авторами работа основывается на реализации идеи создания строительных композиционных материалов, представленных широкой гаммой высококачественных бетонов и изделий с улучшенными эксплуатационными характеристиками как единой системы, которая опирается на установленные авторами закономерности процессов гидратации − дегидратации минералов с привлечением основ термодинамики, коллоидной химии и физико-химической механики дисперсных систем.

Продуктивность такой идеи заключается в создании возможности регулирования свойств материалов на всех иерархических уровнях путем изменения их состава, структуры и технологии, что нашло подтверждение в разработке широкой гаммы энергоресурсосберегающих материалов общестроительного и специального назначения, в том числе огнеупорных, жаростойких, коррозионностойких и т.п.

Цель исследований − создание теоретических, экспериментальных и мето-дологических основ энергоресурсосберегающих минеральных вяжущих веществ и конкурентоспособных композиционных строительных материалов на их основе.

Объект и предмет исследования: минеральные вяжущие вещества полифункционального и специального назначения; композиционные строительные материалы на их основе; физико-химические и коллоидно-химические свойства и процессы, определяющие их прочность, водостойкость, водонепроницаемость, деформативность, коррозионную стойкость, жаростойкость.

Краткое содержание работы

1. Физико-химические и термодинамические основы синтеза минералов и их гидратации для получения искусственного камня с заранее заданными свойствами.

2. Структурообразование минеральных вяжущих веществ и композиционных материалов на их основе с позиций коллоидной химии и физико-химической механики дисперсных систем.

3. Интенсификация твердения минеральных вяжущих веществ и композиционных материалов на их основе.

4. Методология многопараметрического проектирования составов строительных композиционных материалов с заранее заданными свойствами.

5. Технологические аспекты использования дисперсных веществ, в том числе техногенного происхождения (зол, шлаков и т.п.), при получении строительных композиционных материалов с улучшенными эксплуатацион-ными свойствами.

6. Конкурентоспособные композиционные материалы нового поколения на основе модифицированных минеральных вяжущих веществ.

7. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих композиционных материалов при строительстве и эксплуатации объектов специального назначения.

Научная новизна (по разделам краткого содержания работы):

1. Установлены новые физико-химические закономерности синтеза, гидратации и дегидратации минералов и их стекловидных аналогов для получения искусственного камня с заданными свойствами в системах: СаО–Al2О3; СаО–SiO2;  СаО–MgO–SiO2; СаО–Al2О3–SiO2; СаО–MgO–Al2О3–SiO2 в присутствии соединений щелочных металлов NaOH; Na2SiO3; Na2CO3. Показано, что оптимальные условия для синтеза прочности искусственного камня создаются при формировании в составе продуктов гидратации гелевидной фазы, армированной кристаллохимически подобными новообразованиями. Экспериментально доказаны и подтверждены термодинамическими расчетами оптимальные условия для синтеза прочности жаростойкого искусственного камня в изученных системах СА, СА2, β- и γ-C2S и стеклоподобных аналогов CS; С2MS2−CMS2; С3AS3–CAS2 в присутствии Na2SiO3 вследствие формирования в составе новообразований гелевидных фаз, армированных кристаллохимически подобными соединениями, способными к топохимической перекристаллизации в безводные эпитаксиально срастающиеся вещества. Предложен принципиально новый подход к оценке качества структуры искусственного камня, учитывающий степень кристаллохимического подобия новообразований на разных стадиях формирования структуры камня в широком диапазоне температур. Для количественной оценки изменения состояния структуры камня при воздействии повышенных температур предложены критерий кристаллохимического подобия продуктов гидратации и дегидратации и коэффициент степени деструкции.

На основе разработанных представлений о физико-химических процессах гидратации и дегидратации минеральных вяжущих систем сформулированы основные принципы композиционного построения искусственного камня с заранее заданными свойствами, в т.ч. жаростойкого, позволяющие благодаря регулированию фазового состава продуктов гидратации и дегидратации осуществить направленный синтез искусственного камня с прогнозируемыми термомеханическими характеристиками, а именно:

- формирование высокопрочной структуры искусственного камня при повышенных температурах достигается за счет направленного синтеза в составе продуктов гидратации соединений, способных к топотаксической перекристал-лизации в безводные кристаллохимически подобные вещества;

- повышение долговечности жаростойкого камня связано с регулированием его термостойкости за счет создания фрагментарной структуры композита, содержащей жесткие цеолитоподобные каркасные новообразования;

- улучшение эксплуатационных характеристик строительных материалов, в том числе повышение их жаро-коррозионной стойкости, достигается вследствие синтеза в составе продуктов обжига новообразований, которые не только кристаллохимически подобны продуктам дегидратации, но и устойчивы к воздействию агрессивных сред.

Теоретически обоснована возможность создания нового класса барийсодержащих цементов полифункционального назначения, основанная на прогнозировании необходимых комбинаций фаз на основе фундаментальных законов термодинамики в прикладном применении к фазовым равновесиям многокомпонентных барийсодержащих оксидных систем, в частности:

- получены новые данные о субсолидусном строении трех- и четырехкомпонентных оксидных систем, содержащих оксиды алюминия, железа, кремния и щелочноземельные оксиды; осуществлена триангуляция тройных и четырехкомпонентных систем и установлены температуры, при которых происходит перестройка конод, что приводит к изменению строения систем в субсолидусе;

- определены принципы регулирования фазового состава материалов, которые синтезируются в условиях резкого и медленного охлаждения, что детерминировано возможностями обратимости термодинамического равновесия в твердофазовых реакциях в многокомпонентных системах, содержащих щелочноземельные оксиды;

- установлены кинетические закономерности твердофазовых процессов в исследованных оксидных системах, определены скорости реакций фазообразования барийсодержащих цементов нового класса и энергия активации процессов;

- установлено, что процессы фазообразования в барийсодержащих цементах происходят за счет реакций в твердой фазе и достоверно описываются уравнением Гинстлинга-Броунштейна;

- исследованы особенности процессов гидратации и механизма твердения барийсодержащих цементов нового класса и установлено, что основными продуктами гидратации является гидроалюминаты, гидросиликаты и гидроферриты в кристаллическом, криптокристаллическом или аморфном состояниях, образующие в процессе твердения полифазный высокопрочный конгломерат.

2. Развиты положения коллоидной химии и физико-химической механики применительно к твердению и свойствам минеральных вяжущих веществ и композиционных материалов на их основе, в частности:

- установлены электроповерхностные свойства структурных элементов на субмикроуровне, определяющие прочность, водостойкость, коррозионную стойкость искусственного камня и композиционных материалов на основе минеральных вяжущих веществ; показано, что на субмикроурорвне структурными элементами портландцементного камня являются частицы кристаллогидратов и глобулы гидросиликатного геля, представляющие собой агрегаты частиц геля;

- разработана методика энергетического расчета электроповерхностных потенциалов простых веществ, усовершенствованы методики расчета абсолютных и равновесных электроповерхностных потенциалов соединений, экспериментальных исследований их электроповерхностных свойств − адсорбции цветовых индикаторов, сепарации в высоковольтном электрическом поле, с помощью которых определены или уточнены значения электроповерхностных потенциалов и равновесных электроповерхностных потенциалов продуктов гидратации минеральных вяжущих веществ и композиционных материалов на их основе;

- разработана модель строения электрогетерогенных контактов (ЭГК) между структурными элементами искусственного камня на основе минеральных вяжущих веществ, состоящих из парных контактов между потенциа-лопределяющими ионами этих структурных элементов; с помощью модели ЭГК разработаны основы количественной теории их прочности, водостойкости, коррозионной стойкости; установлена ​​зависимость кинетики и степени коррозионного разрушения цементного камня от скорости растворения кристаллогидратов гидроксида кальция и их выноса, в результате чего уменьшается количество ЭГК между ними и гидросиликатным гелем;

- установлено оптимальное соотношение между количеством кристаллогидратов и гидросиликатного геля в продуктах гидратации минеральных вяжущих веществ (К/Г)опт = 0,9−1, которое вместе с оптимальными величинами других структурных характеристик − водовяжущего отношения и коэффициентов раздвижки зерен мелкого и крупного заполнителей обеспечивает повышение прочности, водостойкости, плотности, долговечности композиционных материалов на основе этих вяжущих;

- обоснован механизм безнапорной водопроницаемости и долговременной ползучести цементного камня и бетона, согласно которому долгосрочная ползучесть бетона обусловлена ​​фильтрацией воды из гидросиликатного геля в поровое пространство цементного камня, а также из сжатых зон конструкций в растянутые зоны по закономерностям безнапорной водопроницаемости; выведены соответствующие уравнения для прогнозирования долговечности конструкций по деформациям, в которых кинетика и предельные деформации зависят от длины пути фильтрации, В/Ц, (, α,  безнапорной водопроницаемости Wбв;

- обоснованы механизмы коррозии бетона обводненных конструкций, в частности, выщелачивания при фильтрации воды через конструкцию; рассмотрены процессы карбонизации, электрокоррозии, биохимической коррозии; выведены соответствующие кинетические уравнения для прогнозирования сроков службы обводненных конструкций в условиях агрессивных воздействий.

3. Установлены закономерности интенсификации твердения минеральных вяжущих веществ и композиционных материалов на их основе, в т.ч. электрофизической активацией, в частности:

- теоретически и экспериментально обоснованы способы активации композиционных цементов в высоковольтном электрическом поле, суть которых заключается в том, что обработка этих цементов, содержащих минеральные добавки, близкие по гранулометрическому составу к портландцементу (зола-уноса ТЭС, молотый доменный граншлак, молотый известняк и т.п.), осуществляется в униполярном поле коронного разряда, создаваемого группой вертикальных коронирующих электродов, упорядоченных в матрицу. Композиционные цементы, содержащие высокодисперсные добавки − уплотнители (кремнеземистая пыль, метакаолин) активируются методом сухого поверхностного модифицирования, что предполагает предварительный биполярный заряд частиц цемента и минеральных добавок с их последующей агломерацией в высоковольтном переменном электрическом поле;

- на основе компьютерного моделирования электрического поля коронного разряда выполнен расчет концентрации подвижных ионов в области короны, созданных матрицей вертикальных электродов, что позволяет определить конструктивные характеристики устройств для активации композиционных цементов;

- получены закономерности изменения электроповерхностных свойств (спектр и концентрация активных центров) наиболее распространенных минеральных добавок к бетонной смеси в результате обработки в поле коронного разряда;

- развиты теоретические представления о механизме влияния высоковольтной электростатической активации компонентов бетонных смесей, в частности в поле коронного разряда, на характер взаимодействия в дисперсных системах, формирование микроструктуры и свойств бетонов; с использованием компьютерного моделирования электрического поля коронного разряда выполнен расчет параметров электростатической поляризации дисперсных компонентов бетонных смесей, обеспечивающих максимальный эффект электроактивационного воздействия;

- определено влияние параметров поля коронного разряда (знак и величина электрического потенциала, сила тока) на показатель электрокинетического (-потенциала дисперсных компонентов бетона − портландцемента, золы-уноса, микрокремнезема. Установлено, что рост отрицательного значения (-потенциала минеральных дисперсий в результате обработки в поле коронного разряда обеспечивает электростатическую стабилизацию систем. Для повышения агрегативной стабильности цементных паст необходима электростерическая стабилизация − комбинация высоковольтной электростатической обработки компонентов с использованием суперпластификаторов в виде анионных полиэлектролитов.

4. Для многофакторного прогнозирования строительно-технических свойств композиционных материалов на основе минеральных вяжущих веществ разработаны структурно-критериальный и кибернетические методы, которые позволяют на основе физико-химических представлений о механизме структурообразования и синтеза свойств дать количественную оценку влияния совокупности технологических факторов на комплекс строительно-технических свойств композитов. Структурно-критериальный метод прогнозирования свойств предусматривает применение уравнений связи между обобщенными структурными параметрами и параметрами, характеризующими их свойства. Для наиболее сложных технологических задач прогнозирования и оптимального обеспечения технических параметров материалов эффективным является кибернетический метод, предусматривающий применение и совместный анализ математических моделей, характеризующих свойства материалов и технологические параметры их изготовления.

Существенно расширены возможности расчетно-экспериментальных методов проектирования составов бетонов; разработаны методы и алгоритмы проектирования оптимальных составов дорожных и гидротехнических бетонов и бетонов, твердеющих в условиях низких температур. Предложен общий способ проектирования составов тяжелых и легких бетонов на основе правила «приведенного» Ц/В, что позволяет учитывать структурные особенности заполнителей бетонов и «цементирующую эффективность» минеральных добавок, а также пластифицирующую и воздухововлекающую способность химических добавок. Предложены способы корректировки и адаптации расчетных зависимостей при проектировании составов бетонов и растворов на основе эмпирических данных, полученных в процессе их производства.

Разработаны принципы получения бетонов с высоким электрическим сопротивлением и повышенной электрокоррозионной стойкостью для конструкций, работающих в сложных условиях.

5. Разработаны новые принципы и технологические аспекты использования дисперсных веществ, в том числе техногенного происхождения (зол, шлаков, микрокремнезема др.), при получении строительных композиционных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами, в частности:

- установлено, что во время тонкого помола золо- и шлакосодержащих вяжущих материалов, при введении комплексных добавок-активаторов, включающих суперпластификаторы нового поколения, интенсификаторы помола, ускорители твердения, достигается существенный синергетический эффект, обеспечивающий повышение их активности и улучшения строительно-технических свойств;

- экспериментально доказана возможность изготовления по энергосберегающей технологии композиционных вяжущих веществ марок 600−700 при замене до 50−60% портландцементного клинкера золой-уноса, а также минеральной добавкой на основе доменного шлака и пыли-уноса клинкерообжиговых печей при одновременном введении суперпластификаторов нового поколения и интенсификатора помола − полипропиленгликоля;

- разработаны физико-химические основы композиционного построения малоклинкерных золо- и шлако-цементных вяжущих систем, не уступающих по своим свойствам чистым портландцементам и предусматривающих одновременное использование сульфатных, кремнеземистых добавок и суперпластификаторов группы нафталинформальдегидов, что обеспечивает формирование в составе новообразований преимущественно твердых растворов гидросульфоалюмосиликатного составa и низкоосновных гидросиликатов кальция.

6. Развиты теоретические представления о структурообразовании композиционных материалов нового поколения на основе модифицированных минеральных вяжущих веществ, в частности, цементных композиционных материалов (ЦКМ), наполненных дисперсными наполнителями. Анализ механизмов контактных взаимодействий в таких системах позволил сформулировать основные принципы создания структур повышенной прочности.

Эффективным направлением реализации установленных принципов является механо-химическая активация наполнителей за счет повышения их удельной поверхности и введение добавок суперпластификаторов, а также, при необходимости, других модифицирующих веществ. Разработаны научно-технологические основы получения высокопрочных мелкозернистых, литых, малоцементних бетонов, модифицированных сухих строительных смесей с применением активированных наполнителей на основе техногенного сырья.

Доказана возможность изготовления высокопрочных бетонов классов С60(80 с применением вместо дефицитного микрокремнезема высоко-дисперсных метакаолина и золы-уноса. Наряду с повышенной прочностью применение активных наполнителей в композиционных материалах позволяет реализовать литьевую технологию укладки самоуплотняющихся смесей. При этом минимизируется водоотделение смесей и их расслоение, обеспечивается длительная сохранность начальной удобоукладываемости.

Существенный эффект наблюдается при введении активированных минеральных наполнителей на основе техногенных материалов в сухие модифицированные строительные смеси. Это позволяет получать растворы нового поколения различного назначения ( кладочные, клеевые, облицовочные, жаростойкие с улучшенными адгезионными и когезионными свойствами, трещиностойкостью, термо- и морозостойкостью, сульфатостойкостью и водонепроницаемостью.

Разработаны основы получения высокотехнологичных бетонных смесей и бетонов с высокими показателями физико-механических и деформативных свойств, предусматривающие модификацию комплексными органо-минеральными добавками и электрическую активацию дисперсных компонентов бетона в поле коронного разряда.

Pазработана эффективная технология шлакопортландцемента низкой водопотребности марок 500(600 с содержанием клинкера менее 20 %, которая предусматривает введение при помоле цемента комплексных добавок-активаторов. Разработана технология модифицированных золо-сульфатных и сульфатно-шлаковых вяжущих и композиционных материалов на их основе с улучшенными свойствами. Показано, что на основе сульфатно-шлаковых вяжущих возможно изготовление бетонов с высокой коррозионной стойкостью и растворов различного назначения.

Разработаны принципы и технологические аспекты производства экологически безопасных конкурентоспособных кровельных изделий на основе портландцемента, которые предподагают применение волокнистых материалов и пигментов, являются экологически чистыми и обеспечивают заданные свойства изделий; разработаны новые методики, включающие определение электроповерхностных свойств волокнистых материалов, пигментов и их способность образовывать ЭГК с продуктами гидратации цемента; предложены способы гарантирования требуемой долговечности, в т.ч. светостойкости, биостойкости изделий за счет их объемной пигментации, введения нанодисперсного серебра и т.д.

Установленные зависимости свойств композиционных материалов от состава, структуры и технологии позволили получить конкурентоспособные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ, в частности:

- бетоны общестроительного и специального назначения, в том числе огнеупорные, жаростойкие, коррозионностойкие, теплоизоляционные и др., полученные с применением промышленных отходов;

- сухие строительные смеси для отделочных работ, гидроизоляции, ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций;

- кровельные изделия различных профилей и цветов на основе портландцемента, хризотила и искусственных волокон, безопасные для здоровья людей и природной окружающей среды.

Практическая значимость результатов исследований заключается в создании и совершенствовании энергоресурсосберегающих минеральных вяжущих веществ и конкурентоспособных композиционных строительных материалов на их основе: специальных цементов и бетонов, в т.ч. жаро- и коррозионностойких, радиационностойких, кислотостойких с применением отходов и побочных продуктов производства; сухих строительных смесей широкого спектра назначения; расширенной номенклатуры кровельных изделий различных профилей; бетонов и растворов с улучшенными эксплуатационными свойствами, в т.ч. с повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью, электрическим сопротивлением, электрокоррозионной стойкостью для конструкций, работающих в сложных условиях (обводненных и подверженных действию электрических токов утечки и блуждающих токов и т.д.), в т.ч. для возведения и ремонта конструкций и сооружений железных дорог.

Результаты исследований авторов внедрены в производство, в частности:

- жаростойкие и огнеупорные цементы и бетоны на их основе: для футеровки высокотемпературных агрегатов на ВПО «Каустик» (г. Волгоград); футеровки камер по пиролизу бензина и нефтепродуктов, камер по производству кокса на нефтемаслозаводе (г. Нижний Новгород); в промышленных электролизерах ЗТМК (г. Запорожье);

- радиационностойкие цементы и бетоны на их основе для защиты специального оборудования ( в ИПКиКМ АН Украины, а также Институте высоких технологий ХНУ им. В.Н.Каразина;

- подобранные составы бетона использованы при возведении конструкций Новоднестровской электростанции, а также при изготовлении изделий на Луцком домостроительном комбинате, при производстве железобетонных шпал без тепловлажной обработки на предприятии ТД «Украина Промресурс»;

- внедрена в производство широкая номенклатура экологически безопасных конкурентоспособных кровельных изделий на основе портландцемента и волокнистых материалов на ООО «Балаклейский шиферный завод».

Результаты исследований позволили разработать и внедрить комплекс высокоэффективных методик оценки технического состояния, прогнозирования долговечности конструкций и сооружений, работающих в сложных условиях, новые материалы, изделия и технологии при разработке проектов и проведении работ по восстановлению, усилению, увеличению срока службы (вместо их полной замены) зданий и сооружений, работающих в сложных условиях (подвергающихся воздействию электрических токов): железнодорожного тоннеля на 168 км участка Щербин ( Волосянка Львовской железной дороги; конструкций мостов и путепроводов на 1508 км участка Котовск ( Одесса Одесской ж.д.; 284 и 377 км участка Основа ( Букино, 68 км участка Ворожба ( Люботин, 802 км участка Гребенка ( Черкассы, бетонных конструкций водопропускных труб на 111 км участка Харьков ( Купянск, 365 км участка Основа ( Букино, 19 км участка Харьков ( Люботин Южной ж.д.

Личный вклад авторов документально подтвержден, а экономический эффект, полученный в результате этих эти работ, составил более 166 млн. грн.

Результаты исследований авторов внедрены в учебный процесс при подготовке бакалавров, специалистов, магистров по направлениям «Строительство», «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство». Подготовлено и издано 10 учебников, в т.ч. «Строительное материаловедение» (Е.К.Пушкарева и др., 2004, 2007, 2012), «Строительное материаловедение» (Л.И.Дворкин, 2009), «Материаловедение (для архитекторов и дизайнеров)» (Е.К.Пушкарева и др., 2012); более 35 учебных пособий.

Количество публикаций, патентов, защищенных диссертаций

По результатам исследований авторами в совокупности опубликовано 27 монографий, более 2200 статей и полных текстов докладов в научных журналах, сборниках научных трудов и трудов научных конференций, более 45 учебников и учебных пособий. Общее количество реферируемых публикаций, в частности в международных журналах, содержащихся в базе данных SCOPUS ( 55. Новизну и конкурентоспособность технических решений защищено более 140 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. По результатам исследований защищено 4 докторских и 32 кандидатские диссертации.

Значимость и преимущества разработанных строительных композиционных материалов по сравнению с лучшими отечественными и мировыми  аналогами заключаются в дальнейшем развитии теоретических основ строительного материаловедения при широком привлечении компьютерного моделирования при проектировании их составов, оптимизации структуры и технологического цикла производства. Таким образом, комплекс показателей качества разработанных материалов и результаты их промышленного внедрения свидетельствуют о высокой технологичности, функциональности, экологичности и экономичности предлагаемых технических решений.

Авторы:

Пушкарева Е.К., доктор технических наук, профессор

Дворкин Л.И., доктор технических наук, профессор

Градобоев О.В., директор ООО «Балаклейский шиферный завод»

Зайченко Н.М., доктор технических наук, профессор

Кагановский А.С., кандидат химических наук

Плугин А.А., доктор технических наук, профессор

Тимошенко С.А., кандидат технических наук

Шабанова Г.Н., доктор технических наук, профессор